抽样规则

1、抽样时避免用手直接接触样品，并用清洁塑料袋密封。

2、将所抽样品分成两份(三组/份)，一份送检验机构，一份留生产企业。

3、审查组抽样人员与被抽查企业陪同人员对被抽样品确认无误后，双方在抽样单上签字、盖章，并当场加贴封条，封条上应有抽样人员签名、抽样单位盖章和抽样日期。生产企业在7日内将样品寄／送达检验机构。

纸包装

| 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非热封型茶叶滤纸 | 大于500kg～5t | 随机抽取3卷，每卷各抽取2×4m2。 |
| 2 | 热封型茶叶滤纸 | 大于500kg～5t | 随机抽取3卷，每卷各抽取2×4m2。 |
| 3 | 鸡皮纸 | 大于500kg～2t | 随机抽取3件，每件各抽取2×6张（不少于2×4m2）。 |
| 4 | 食品羊皮纸 | 大于500kg～2t | 随机抽取3件，每件各抽取2×6张（不少于2×4m2）。 |
| 5 | 半透明纸 | 大于500kg～5t | 随机抽取3件，每件各抽取2×6张（不少于2×4m2）。 |
| 6 | 玻璃纸 | 大于500kg～2t | 随机抽取3件，每件各抽取2×6张（不少于2×4m2）。 |
| 7 | 食品包装纸 | 大于500kg～2t | 随机抽取3件，每件各抽取2×6张（不少于2×4m2）。 |
| 8 | 食品包装纸板 | 大于5 t～50t | 随机抽取3件，每件各抽取2×6张（不少于2×4m2）。 |

纸容器

| 序号 | 产品品种 |  | 抽样基数 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸袋 | 纸质袋 | 抽样基数大于1000只， 每批不多于100000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×60只 |
|  |  | 淋膜纸袋 |  |  |
|  |  | 涂蜡纸袋 |  |  |
| 2 | 纸罐 | 纸板类罐 | 抽样基数不少于1000只， 每批不多于100000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
|  |  | 圆柱形复合罐 |  | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×50只 |
|  |  | 其它复合罐 |  | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
| 3 | 纸杯 | 淋膜纸杯 | 抽样基数不少于1000个， 每批不多于150000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×50只 |
|  |  | 涂蜡纸杯 |  |  |
| 4 | 纸餐具 | 纸板餐具 | 抽样基数不少于1000个， 每批不多于150000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |
|  |  | 淋膜纸餐具 |  |  |
|  |  | 纸浆模塑餐具 |  |  |
| 5 | 纸盒 | 纸板盒 | 抽样基数不少于1000个， 每批不多于150000只。 | 随机抽取3个大包装， 每个大包装各抽取2×40只 |