食品添加剂 松香季戊四醇酯

  - 范围

本标准适用于由松香或浅色松香经改性后与季戊四醇酯化合成的食品添加剂松香季戊四醇酯。

产品为淡黄色坚硬树脂。溶于丙酮，不溶于水和乙醇。

  - 技术要求

- 应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） |  | 6~16 | GB/T 8146酸值的测定 |
| 软化点/℃ | ≥ | 100 | GB/T 8146软化点的测定（环球法） |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 1 | GB 5009.12 |

表1

___________________________