食品添加剂 氢化松香甘油酯

  - 范围

本标准适用于以部分氢化松香为原料，经酯化、汽提而得的食品添加剂氢化松香甘油酯。

部分氢化松香甘油酯为浅黄色玻璃状体

  - 技术要求

- 应符合表1的规定。

| 项 目 |  | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） |  | 3~10 | GB/T 8146 酸值的测定 |
| 软化点/℃ | ≥ | 68 | GB/T 8146软化点的测定（环球法） |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 1 | GB 5009.12 |

表1

___________________________