陕西省质量技术监督局

2013年度能力验证项目

技术总结报告

项目名称：普通硅酸盐水泥三天强度的测定

项目编号：SZJ13-01

任务来源：陕西省质量技术监督局

实施时间：2013年7月～2014年5月

实施单位：陕西省产品质量监督检验研究院

陕西省产品质量监督检验研究院

目录

一、前言	1

二、本次计划的特点	1

1、计划的目的和意义	1

2、检测项目	2

3、检验标准及试验方法	2

三、参加质检机构(实验室)的概况	2

1、参加实验室情况	2

2、保密承诺	2

四、样品的均匀性和稳定性检验	3

1样品的均匀性和稳定性检验	3

1.1抽样	3

1.2样品均匀性和稳定性检验的依据	3

1.3样品的均匀性检验	3

1.4样品的稳定性检验	3

五、作业指导书编制及样品发放	3

1、作业指导书编制	3

2．样品的制备和储存	3

3．样品发放	4

六、能力验证测试结果统计方法	4

1、统计量Z比分数计算	4

2、对实验室结果的评价	5

3、图形显示	5

七、能力验证测试统计处理结果	6

1、统计概述	6

八、统计处理结果及能力评价	6

1、检测结果总体分布	6

2、三天抗折强度	7

3、三天抗压强度	7

表3-2       偶数组样品统计处理结果一览表	8

九、技术分析和技术建议	9

1、三天抗折强度	9

2、三天抗压强度	10

3、结果分析	11

4、建议	12

十、复测	12

10.1 复测结果统计	12

10.2 复测结果分析	14

10.3 复测结论	14

附录A	16

附录A-1       A样品三天强度均匀性检验数据汇总表	16

附录A-2       D样品三天强度均匀性检验数据汇总表	17

附录A-3       C样品三天强度均匀性检验数据汇总表	18

附录A-4       E样品三天强度均匀性检验数据汇总表	19

附录B	20

附录B-1      A样品三天强度稳定性检验数据汇总表	20

附录B-2      D样品三天强度稳定性检验数据汇总表	21

附录B-3      C样品三天强度稳定性检验数据汇总表	22

附录B-4      E样品三天强度稳定性检验数据汇总表	23

附录C     附录C-1  	24

3天抗折强度AD组检验结果和统计处理	24

附录C-2天  3抗压强度AD组检验结果和统计处理	34

附录C-3     3天抗折强度CE组检验结果和统计处理	44

附录C-4     3天抗压强度CE组检验结果和统计处理	54

附录D	64

附录D-1 三天抗折强度奇数组检验结果和统计处理(复测)	64

附录D-2 三天抗压强度奇数组检验结果和统计处理(复测)	65

附录D-3 三天抗折强度偶数组检验结果和统计处理(复测)	66

附录D-4 三天抗压强度偶数组检验结果和统计处理(复测)	67

附件1：能力验证计划通知	69

附件2：计划报名表	72

附件3：能力验证第二轮通知	73

附件4 能力验证样品确认函	75

附件5 作业指导书	76

附件6 结果报告单	78

附件7 补测说明	79

附件8 中期结果通知单	81

附件9 补测确认函	82

附件10 补测作业指导书	83

附件11 补测结果报告单	85

附件12  补测样品通知	86

附表13-2     能力验证CE组样品编号与样品群组对照表	93

附件14   能力验证(复测)样品编号与样品群组对照表	100

附表14-2     能力验证CE组(补测)样品编号与样品群组对照表	102

一、前言

能力验证是认证管理机构评价和监督实验室技术能力的重要依据之一，是判断和监控实验室技术能力的持续状况、识别实验室间差异的一种有效手段。实验室通过参加能力验证，不仅可以了解自身能力，增加客户和相关部门对实验室的信任，也可以补充和完善内部质量控制技术，为实验室管理提供信息，从而满足持续改进的要求。能力验证活动也为各参加实验室向社会展示自己的检测能力提供了一个很好的平台。

本报告是对《SZJ13-01普通硅酸盐水泥三天强度能力验证计划》的总结，由陕西省产品质量监督检验研究院负责起草，陕西省质量技术监督局认评处审核并批准发布。

受陕西省质量技术监督局委托，陕西省产品质量监督检验研究院负责组织协调并实施了此次《SZJ13-01普通硅酸盐水泥三天强度能力验证计划》工作，通过完善技术方案、样品制备、均匀性检验和稳定性检验，分发样品、收集检测结果并完成技术分析总结，为各质检机构(实验室)之间进行结果比对和交流提供了技术平台，展示自身检测能力水平提供了沟通机会。

本报告总结了本次通用水泥中的普通硅酸盐水泥三天强度<抗折、抗压>、能力验证项目的特点、各参加质检机构(实验室)的情况、计划检测项目和要求、样品的制备和发放以及检测结果统计和分析的情况。

二、本次计划的特点

1、计划的目的和意义

水泥是一种水硬性胶凝材料，关系到人民生命财产及建设工程安全质量。水泥强度时水泥胶凝材料的体现，是混凝土强度的主要来源，但由于地域、环境、人员、设施等因素的影响，我省的质检机构(实验室)检测能力和水平差次不齐。本次能力验证计划旨在了解我省质检机构(实验室)水泥物理性能检测的整体水平，为质量技术监督部门管理通过计量认证和机构验收、计量认证和授权以及计量认证的各行业检验机构提供信息；识别质检机构(实验室)间存在的差异，促进质检机构(实验室)共同提高水泥检测项目的能力；通过比对，帮助质检机构(实验室)发现、分析并解决问题，提高质检机构(实验室)的检测水平；为认定管理机构评价和监督质检机构(实验室)技术能力和持续发展提供重要依据。本次能力验证计划目的是了解省内有资质的检测实验室对水泥产品中的三天强度项目检测的整体水平和技术能力，提高该领域检测数据的有效性和可比性，为社会提供有效信息。同时，本次能力验证计划也为参加实验室提供了一个评估和证明其出具数据可靠性的客观手段，是参加实验室相应技术能力的有效证明。

2、检测项目

检测项目为普通硅酸盐水泥三天抗折强度、三天抗压强度。水泥的强度是指水泥胶砂硬化试体所能承受外力破坏的能力，用MPa（兆帕）表示。水泥的强度是评价水泥质量的重要指标，是划分水泥强度等级的依据。它是水泥重要的物理力学性能之一。

3、检验标准及试验方法

本次能力验证依据产品标准GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》，检测方法标准为GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)进行试验。强度试验(三天抗折强度、三天抗压强度)结果值按GB/T 8170-2008《数字修约规则与极限数值的表示和判定》规则进行。

按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》的规定，采用GB/T 17671-1999规定的试验方法，将水泥、标准砂和水按1∶3.0∶0.5的比例，制成40mm×40mm×160mm的标准试件，在标准养护条件下（1d内为20±1℃、相对湿度为90%以上的空气中，1d后为20±1摄氏度的水中）养护至规定的龄期，分别按规定的方法测定其3d和28d的抗折强度和抗压强度。根据测定的结果划分水泥强度等级。

三、参加质检机构(实验室)的概况

1、参加实验室情况

本次能力验证活动共有350家实验室报送结果参加，其中有各地、市建筑工程质量监督检测中心，部分研究机构实验室，混凝土商混站，水利、水电、铁路、道路、交通等部门的实验室等。

2、保密承诺

本次能力验证活动对每个参加实验室均赋予一个唯一的编号，用T**表示，报告中凡是涉及实验室时均采用编号表示。组织者将对各参加实验室的测试结果保密。

- 四、样品的均匀性和稳定性检验

1样品的均匀性和稳定性检验

1.1抽样

按照GB/T 10111–2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》的规定随机抽样，获得要进行均匀性和稳定性检验的样本。

1.2样品均匀性和稳定性检验的依据

按照CNAS-GL03:2006《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》的规定进行样品的均匀性和稳定性检验，其中样品均匀性按“单因子方差分析”进行评定，稳定性按“t检验”进行评定。

1.3样品的均匀性检验

对于已经分装编号的AD和CE两组四种样品，每种按要求分别随机抽取10个样本单元，每个样本单元从不同部位取样重复测试2次，以确定制备的样品单元之间是否均匀一致。此次制备供参加实验室测试的样品经对数据单因子方差分析，样品内和样品间无显著差异，判定结论是样品均匀性合格，详见附录A。

1.4样品的稳定性检验

均匀性检验符合要求后，进行稳定性检验。本次能力验证样品稳定性检验的时间间隔为10天，重新随机每样品单元抽取10个样品进行样品的稳定性检验。经检测及采用“t检验”中的两个平均值之间一致性方法进行评定，统计结果证明样品稳定。影响水泥稳定性的因素有：试验环境要达到试验要求的温度:20℃±2,湿度:≥50%；样品要密封无空气接触，保持干燥，不受潮、不结块；详见附录B 。

- 五、作业指导书编制及样品发放

1、作业指导书编制

根据本次测试要求和检测方法标准，编制了《2013年度普通硅酸盐水泥三天强度检测能力验证作业指导书》，以指导本次能力验证工作。

2．样品的制备和储存

为了避免实验室之间互相沟通数据，本次样品是选择几家大型水泥生产企业不同等级的水泥产品A、C、D、E四种，按级别分成AD组、CE组两组，每组均制备有500个样品，总样数1000个。每个样品采用干净无潮湿的塑料袋密封包装。储存于阴凉、干燥、避光的环境中保存。

3．样品发放

省局派能力验证技术专家组对样品均匀性及稳定性的检测结果进行了验收，满足样品发放要求，所有样品按参加实验室的报名数量，连同作业指导书、样品确认单以及结果报告单一并交陕西省质量技术监督局认评处，由认评处安排专人密码编号，并与参加实验室联系确定邮寄或来人领取样品。

六、能力验证测试结果统计方法

本次能力验证数据统计方法按照CNAS-GL02:2006 《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》要求进行，采用稳健（Robust）统计技术，对各实验室的检测结果进行统计，该方法用中位值和标准化四分位间距值代替平均值和标准差，避免了极端值（即离群结果）对统计结果的影响，从而可以比较客观、科学地评价每一个实验室的结果。

1、统计量Z比分数计算

利用样品对结果（A样结果和D样结果或C样结果和E样结果），可计算两个Z比分数，一个为实验室间Z比分数，用ZB表示；另一个为实验室内Z比分数，用ZW表示，它们分别基于结果对的和与差值。

计算Z比分数时需先统计或计算下述几个统计量：

（1）结果数（N）：从一个特定检测中得到的结果总数。

（2）中位值（M）：一组数据的中间值。

当N为奇数时，中位值为N+12个次序测量值。

当N为偶数时，中位值为N2与（N2+1）个次序测量值的算术平均值。

（3）Q3（高四分位数值）：如果将能力验证计划的N个结果按由小到大的顺序排列，数据组中有四分子一数据比它大，Q3的次序量为3N+14。

（4）Q1（低四分位数值）：如果将能力验证计划的N个结果按由小到大的顺序排列，数据组中有四分子一数据比它小，Q1的次序量为N+34。

当Q1与Q3的次序量不是整数时，由相邻两个数据值内插而得。

（5）IQR：IQR= Q3- Q1；是指上四分位数与下四分位数之差，其间包括了全部观察值的一半，数值越大，说明分散程度越大；反之，说明分散程度越小。

（6）标准化四分位数间距（标准化IQR）：是表示数据分散程度的量度，类似于标准偏差，标准化IQR=0.7413 IQR，系数0.7413由标准正态分布导出。

（7）稳健变异系数（稳健CV）：等于标准化IQR除以中位值，并用百分比表示。

CV=标准化IQR中位值（M）×100%

（8）最大值：一组结果中的最高值。

（9）最小值：一组结果中的最低值。

（10）极差：一组结果中最大值与最小值之差。

（11）标准化和与标准化差：假设结果对是从样品A和样品D两个样品中获得，则两个结果对的标准化和S以及标准化差D按下式计算：

Si=Ai+Bi2

Di=Ai−Bi2

计算所有实验室结果对的标准化和Si、标准化差Di及标准化IQR(Si)、标准化IQR(Di)、中位值（Si）、中位值（Di）。

计算每个实验室间Z比分数（ZBi）和实验室内Z比分数（ZWi）。

ZBi=Si−中位值(Si)标准化IQR(Si)

ZWi=Di−中位值(Di)标准化IQR(Di)

2、对实验室结果的评价

根据Z比分数来评判实验室结果，方法是：

|ZB|≤2或|ZW|≤2，为满意结果；

2<|ZB|<3或2<|ZW|<3，为可疑结果，在表中用*标出；

|ZB|≥3或|ZW|≥3，为不满意（离群）结果，在表中用§标出。

3、图形显示

为使参加实验室更直观的了解本次能力验证的结果，采用直方图表示有关统计量。Z比分数序列直方图按照Z比分数大小顺序显示出每个实验室的Z比分数（ZB和ZW）值，并标有实验室的编号。在这些图中，在±2和±3处标有网格线，根据代表实验室的柱状图可以清晰的辨别出实验室结果及所在位置。

七、能力验证测试统计处理结果

1、统计概述

在本技术总结报告中，均以实验室代码(T**代表实验室)，检测样品分AD组和CE组两个样品单元，其中AD组样165个实验室报名参加，共收到165个实验室报送结果，CE组样185个实验室报名参加，共收到185个实验室报送的结果。在报送结果的350个实验室中，地域分布情况如下：

表1      参加实验室地域分布情况

| 地市 | 参加的实验室数目(个) | 地市 | 参加的实验室数目(个) |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安 | 117 | 汉中 | 23 |
| 铜川 | 8 | 安康 | 33 |
| 咸阳 | 31 | 商州 | 14 |
| 渭南 | 31 | 延安 | 23 |
| 宝鸡 | 20 | 榆林 | 50 |
| 合计：350 |  |  |  |

八、统计处理结果及能力评价

共有350个实验室报名参加本次能力验证计划，有350个实验室全部报送检测结果。对每个检测项目按“ 六、能力验证测试结果统计方法”规定的方式计算实验室间Z比分数(ZB)和实验室内Z比分数(ZW)，并判断出满意结果、离群结果和可疑结果。

1、检测结果总体分布

样本总数为350家，结果全部满意单的实验室为252家，占全部实验室的72%；可疑结果的实验室为57家，占全部实验室的16.3%；离群结果的实验室为41家，占全部实验室的11.7%。详见表2

表2       检测结果总体分布

| 结果全部满意的实验室 |  | 有可疑结果的实验室 |  | 有离群结果的实验室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个数 | 占全部实验室 | 个数 | 占全部实验室 | 个数 | 占全部实验室 |
| 252 | 72% | 57 | 16.3% | 41 | 11.7% |

以下对所有检测项目的统计结果分别进行阐述：

2、三天抗折强度

样本总数为350。在实验室间Z比分数(ZB)的统计中，有318家实验室为满意结果(AD组样品为：150，CE组样品为：168)，占样本总数的90.9%；有21家实验室为可疑结果(AD组样品为：10，CE组样品为：11)，占样本总数的6.0%；有11家实验室为离群结果(AD组样品为：5，CE组样品为：6)，占样本总数的3.1%。

在实验室内Z比分数(ZW)的统计中，有316家实验室为满意结果(AD组样品为：148，CE组样品为：168)，占样本总数的90.3%；有21家实验室为可疑结果(AD组样品为：8，CE组样品为：13)，占样本总数的6.0%；有13家实验室为离群结果(AD组样品为：9，CE组样品为：4)，占样本总数的3.7%。

3、三天抗压强度

样本总数为350。在实验室间Z比分数(ZB)的统计中，有303家实验室为满意结果(AD组样品为：140，CE组样品为：163)，占样本总数的86.6%；有27家实验室为可疑结果(AD组样品为：14，CE组样品为：13)，占样本总数的7.7%；有20家实验室为离群结果(AD组样品为：11，CE组样品为：9)，占样本总数的5.7%。

在实验室内Z比分数(ZW)的统计中，有321家实验室为满意结果(AD组样品为：147，CE组样品为：174)，占样本总数的91.7%；有17家实验室为可疑结果(AD组样品为：10，CE组样品为：7)，占样本总数的4.9%；有12家实验室为离群结果(AD组样品为：8，CE组样品为：4)，占样本总数的3.4%。

表3       统计处理结果一览总表

| 检测项目 | 样本数 | ZB |  |  |  |  |  | ZW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦ZB¦≤2 |  | 2<¦ZB¦<3 |  | ¦ZB¦≥3 |  | ¦ZW¦≤2 |  | 2<¦ZW¦<3 |  | ¦ZW¦≥3 |  |
|  |  | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% |
| 三天抗折强度 | 350 | 318 | 90.9% | 21 | 6.0% | 11 | 3.1% | 316 | 90.3% | 21 | 6.0% | 13 | 3.7% |
| 三天抗压强度 | 350 | 303 | 86.6% | 27 | 7.7% | 20 | 5.7% | 321 | 91.7% | 17 | 4.9% | 12 | 3.4% |

表3-1       AD组样品统计处理结果一览表

| 检测项目 | 样本数 | ZB |  |  |  |  |  | ZW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦ZB¦≤2 |  | 2<¦ZB¦<3 |  | ¦ZB¦≥3 |  | ¦ZW¦≤2 |  | 2<¦ZW¦<3 |  | ¦ZW¦≥3 |  |
|  |  | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% |
| 三天抗折强度 | 165 | 150 | 90.9% | 10 | 6.1% | 5 | 3.0% | 148 | 89.7% | 8 | 4.8% | 9 | 5.5% |
| 三天抗压强度 | 165 | 140 | 84.8% | 14 | 8.5% | 11 | 6.7% | 147 | 89.1% | 10 | 6.1% | 8 | 4.8% |

- 表3-2       CE组样品统计处理结果一览表

| 检测项目 | 样本数 | ZB |  |  |  |  |  | ZW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦ZB¦≤2 |  | 2<¦ZB¦<3 |  | ¦ZB¦≥3 |  | ¦ZW¦≤2 |  | 2<¦ZW¦<3 |  | ¦ZW¦≥3 |  |
|  |  | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% | 个数 | 占样本总数% |
| 三天抗折强度 | 185 | 168 | 90.8% | 11 | 6.0% | 6 | 3.2% | 168 | 90.8% | 13 | 7.0% | 4 | 2.2% |
| 三天抗压强度 | 185 | 163 | 88.1% | 13 | 7.0% | 9 | 4.9% | 174 | 94.0% | 7 | 3.8% | 4 | 2.2% |

表4          可疑结果和离群结果实验室一览表

| 检测项目 |  | 实验室编号 |  | 实验室编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ¦ZB¦≥3 | 2<¦ ZB ¦<3 | ¦ZW¦≥3 | 2<¦ZW¦<3 |
| 三天抗折 | AD组 | T82，T169，T294，T297，T350， | T80， T85，T88，T222，T225，T241，T250，T291， T299， T347， | T33，T80，T88，T98，T212，T225，T288，T297，T350 | T82，T85，T142，T152，T159，T169，T244，T319 |
|  | CE组 | T103，T104，T192，T305，T330，T339 | T73，T81，T105，T126，T174，T177，T223，T247，T258，T268，T329 | T49，T118，T264，T305 | T26，T41，T55，T68，T103，T114，T137，T160，T174，T296，T329，T334，T338 |
| 三天抗压 | AD组 | T13，T29，T32， T51，T56，T77，T82，T88，T319，T347，T350， | T38，T86，T169，T225，T231，T233，T238，T260，T276，T290，T308，T318，T342，T348 | T84，T88，T98，T159，T212，T225，T288，T350 | T27，T35，T82，T152，T155，T273，T285，T291，T297，T302 |
|  | CE组 | T17，T30，T102，T103，T104，T126，T193，T258，T261 | T47，T62，T66，T94，T97，T105，T192，T207，T209，T249，T301，T329，T330 | T116，T264， T277，T338 | T39，T102，T118，T122，T192，T296，T341 |

九、技术分析和技术建议

本次能力验证计划中，对两个样品的3天抗折强度、3天抗压强度分别进行测试，测试条件及操作人员的熟练程度等对测试结果非常重要。现针对本次能力验证的实际情况，就每个测试项目的测试进行如下分析：

1、三天抗折强度

(1)由表3可见，在三天抗折强度ZB和ZW的统计中，满意结果分别占样本总数的90.9%和90.3%，可疑结果均占样本总数的6.0%和6.0%，离群结果分别占样本总数的3.1%和3.7%。

(2)由表4可见，|ZB|≥3的实验室有T82，T169，T294，T297，T350，T103，T104，T192，T305，T330，T339。这些实验室在测定三天抗折强度的过程中，存在较为严重的系统误差，提供的检测数据离群，建议这些实验室从仪器设备、试验条件、人员操作等方面来进行整顿，加大与其它实验室的比对频次，排查测定三天抗折强度的过程中引起系统误差的因素。

2<|ZB|<3的实验室有：T80， T85，T88，T222，T225，T241，T250，T291， T299， T347，T73，T81，T105，T126，T174，T177，T223，T247，T258，T268，T329。这些实验室在测定三天抗折强度的过程中也存在一定的系统误差，从而提供了可疑的检测结果，建议这些实验室认真查找测定三天抗折强度的过程中引起系统误差的因素。

(3) |ZW|≥3的实验室：T33，T80，T88，T98，T212，T225，T288，T297，T350，T49，T118，T264，T305。这些实验室在测定三天抗折强度的过程中存在着较为严重的偶然误差，检测结果的重复性较差。

2<|ZW|<3的实验室有：T82，T85，T142，T152，T159，T169，T244，T319， T26，T41，T55，T68，T103，T114，T137，T160，T174，T296，T329，T334，T338。这些实验室在测定三天抗折强度的过程中存在较大的偶然误差，提供了可疑的检测结果，建议这些实验室加大人员之间的比对，认真查找偶然误差的来源。

(4) |ZB|≥3同时|ZW|≥3的实验室：T297，T350，T305。这个实验室在测定三天抗折强度的过程中，既存在着较为严重的系统误差，又存在着较为严重的偶然误差，检测结果的重复性和再现性均较差。

|ZB|≥3同时2<|ZW|<3的实验室有：T82，T169，T103。这个实验室在测定三天抗折强度的过程中，同时存在着较为严重的系统误差和一定的偶然误差。

|ZW|≥3同时2<|ZB|<3的实验室有：T80，T88，T225。这个实验室在测定三天抗折强度的过程中，同时存在着一定的系统误差和较严重的偶然误差。

2<|ZB|<3同时2<|ZW|<3的实验室有：T85，T174，T329。这些个实验室在测定三天抗折强度的过程中，同时存在一定的系统误差和偶然误差。

2、三天抗压强度

(1)由表3可见，在三天抗压强度的ZB和ZW的统计中，满意结果分别占样本总数的86.6%和91.7%，可疑结果分别占样本总数的7.7%和4.9%，离群结果分别占样本总数的5.7%和3.4%。

(2)由表4可见，|ZB|≥3的实验室有：T13，T29，T32， T51，T56，T77，T82，T88，T319，T347，T350，T17，T30，T102，T103，T104，T126，T193，T258，T261。这些实验室在测定三天抗压强度的过程中，存在较为严重的系统误差，提供的检测数据离群，建议这些实验室从仪器设备、试验条件、人员操作的等方面来进行整顿，加大与其他实验室间的比对频次，排查测定三天抗压强度的过程中引起系统误差的因素。

2<|ZB|<3的实验室有：T38，T86，T169，T225，T231，T233，T238，T260，T276，T290，T308，T318，T342，T348， T47，T62，T66，T94，T97，T105，T192，T207，T209，T249，T301，T329，T330。这些实验室在测定三天抗压强度的过程中也存在一定的系统误差，从而提供了可疑的检测结果，建议这些实验室认真查找测定三天抗压强度的过程中引起系统误差的因素。

(3) |ZW|≥3的实验室有：T84，T88，T98，T159，T212，T225，T288，T350

T116，T264， T277，T338。这些实验室在测定三天抗压强度的过程中存在着较为严重的偶然误差，检测结果的重复性较差。

2<|ZW|<3的实验室有：T27，T35，T82，T152，T155，T273，T285，T291，T297，T302 ，T39，T102，T118，T122，T192，T296，T341。这些实验室在测定三天抗压强度的过程中存在较大的偶然误差，提供了可疑的检测结果，建议这些实验室加大人员之间的比对，认真查找偶然误差的来源。

(4) |ZB|≥3同时|ZW|≥3的实验室有：T88，T350。这些个实验室在测定三天抗压强度的过程中，既存在着较为严重的系统误差，又存在着较为严重的偶然误差，检测结果的重复性和再现性均较差。

|ZB|≥3同时2<|ZW|<3的实验室有：T82，T102。这个实验室在测定三天抗压强度的过程中，同时存在着较为严重的系统误差和一定的偶然误差。

|ZW|≥3同时2<|ZB|<3的实验室有：T225。这个实验室在测定三天抗压强度的过程中，同时存在着较为严重的偶然误差和一定的系统误差。

2<|ZB|<3同时2<|ZW|<3的实验室有：T192。这些个实验室在测定三天抗压强度的过程中，同时存在一定的系统误差和偶然误差。

3、结果分析

综合上述，从上报的结果和检验原始记录来分析，实验室可从以下环节查找检验数据可疑或离群的原因：

(1)、仪器设备对检验结果的影响

首先实验室未及时检定仪器，并使用检测报告来代替校准/检定证书；其次实验室对校准证书未进行确认，未使用校准因子；最后排查仪器是否使用时间过久，出现漂移现象。

(2)、试验条件对检验结果的影响

环境条件不满足校准要求，有些实验室对操作过程中不符合或达不到条件，温度、湿度是影响结果的关键。检测室应满足的温度、湿度试验条件：操作室温度(20±2)℃，湿度大于50%，养护室水温(20±1)℃，湿度大90%以上，力学室湿度(20±2)℃，湿度大于50%。。

(3)人员技能操作对检验结果的影响

操作技能人员必须定期参加学习技能培训，增加操作技能人员的知识和检验工作经历，人员技能操作不当或无证上岗未按操作规程、操作手法进行，也是影响最终结果的因素。

(4)计算错误导致结果偏差和离群

个别实验室数据离群，通过查阅原始记录发现是计算、换算过程错误造成的。实验室检验人员未认真阅读作业指导书或方法标准，校核人员未认真实施审核，导致最终报的《能力验证结果报告单》时造成了错误。我们在统计过程中及时与实验室沟通，在不改变原始记录前提下进行换算，成为统一要求格式的检验结果。并实事求是重新进行了统计。

4、建议

本次检验结果报告单中，|ZB|≤2或|ZW|≤2为满意结果，说明实验室的检测能力状况尚属满意；2<|ZB|<3或2<|ZW|<3为可疑结果，应引起实验室注意，必要时对测试程序进行复查；|ZB|≥3或|ZW|≥3为离群结果，实验室应分析查找原因，采取纠正措施，有效整改，持续保持和提高检测技术能力水平。

建议有离群结果的实验室重点从以下方面查找影响Z值的因素：a、所用仪器设备状态；b、试验室条件状况；c、人员操作规范性；d、仪器及辅助设施原因。

本次能力验证计划中出现了Z比分数绝对值特别大的情况，建议这些实验室从人员环境、检测方法、测试过程、数据处理及核查程序执行情况进行检查。

- 十、复测

对于有可疑结果和离群结果的实验室，根据省局安排，给予一次复测机会，复测结果用原统计结果的中位值和标准IQR计算。

能力验证样品编号与样品群组对照表（复测）见附录14，普通硅酸盐水泥三天强度AD、CE样品对复测结果，Z比分值统计表分别见附录D。

- 10.1 复测结果统计

共有99家实验室参加普通硅酸盐水泥3天强度能力验证样品复测（其中1家为初测）；其中AD样品组49家(3天抗折强度24家，3天抗压强度39家，有14家是两项都需要补测)实验室参加普通硅酸盐水泥3天强度能力验证样品复测，CE样品组49家(3天抗折强度30家，3天抗压强度31，有12家是两项都需要补测)实验室参加3天强度能力验证样品复测，全部在规定时间内报送结果并且数据全部有效。

表5 能力验证复测检测结果总体分布

| 检测 项目 |  | 结果满意实验室 |  | 可疑结果实验室 |  | 离群结果实验室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 实验室编号 | 个数 | 实验室编号 | 个数 | 实验室编号 |
| 三天抗折强度 | AD组 | 23个 | T26，T41，T49，T55，T68，T73，T81，T103，T104，T114，T118，T126，T137，T160，T177，T192，T223，T264，T268，T296，T305，T330，T334 | 3个 | T105，T258，T338 | 3个 | T174，T329，T339 |
|  | CE组 | 18个 | T33，T80，T82，T85，T152，T169，T212,T222，T241，T244，T250，T288，T291，T297，T319,T347，T350，T354 | 6个 | T88，T98，T225，T247，T294，T299 | 2个 | T142，T159 |
| 三天抗压强度 | AD组 | 22个 | T47，T62，T94，T102，T103，T104，T116，T118，T122，T126，T192，T193，T207，T249，T261，T264，T277，T296，T301，T330，T338，T341 | 4个 | T17，T66，T97，T209 | 5个 | T30，T39，T105,T258, T329 |
|  | CE组 | 29个 | T27，T29，T51，T56，T77，T82，T84，T86，T88，T152，T155，T159，T169，T212，T225，T231，T233，T238，T260，T273，T285，T290，T291，T302，T342，T347，T348，T350，T354 | 9个 | T13，T35，T38，T98，T276，T288，T297，T308，T319 | 2个 | T32，T318 |

从表5可以看出，在AD样品组中普通硅酸盐水泥3天强度能力验证36家满意，5家可疑，7家离群。在CE样品组中普通硅酸盐水泥3天强度能力验证33家满意，14家可疑，4家离群。

10.2 复测结果分析

表6 统计处理结果一览总表

| 检测 项目 | 样本数 |  | ZB |  |  | ZW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ¦ZB¦≤2 | 2<¦ZB¦<3 | ¦ZB¦≥3 | ¦ZW¦≤2 | 2<¦ZW¦<3 | ¦ZW¦≥3 |
| 3天抗折强度 | AD样品对 | 29 | 24 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 |
|  | CE样品对 | 26 | 22 | 4 | 0 | 21 | 3 | 2 |
| 3天抗压强度 | AD样品对 | 31 | 23 | 5 | 3 | 28 | 1 | 2 |
|  | CE样品对 | 40 | 33 | 5 | 2 | 35 | 4 | 1 |

从表6可以看出，3天抗折强度样本总量为55个，在实验室Z比分数（ZB）的统计中，有46个（AD样品对为24个，CE样品对为22个）实验室结果为满意，有6个（AD样品对为2个，CE为4个）实验室结果为可疑，有3个（AD样品对为3个，CE样品对为0个）实验室结果为离群。

在实验室Z比分（ZW）统计中，有48个（AD样品对为27个，CE样品对为21个）实验室结果为满意，有4个（AD样品对为1个，CE样品对为3个）实验室结果为可疑，有3个（AD样品对为1个，CE样品对为2个）实验室结果离群。

从表6也可看出，3天抗压强度样品量为71个，在实验室Z比分数（ZB）的统计中，有56个（AD样品对为23个，CE样品对为33个）实验室结果为满意，有10个（AD样品对为5个，CE样品对为5个）实验室结果可疑，5个（AD样品对为3个，CE样品对为2个）实验室结果离群。

在实验室Z比分（ZW）统计中，有63个（AD样品对为28个，CE样品对为35个）实验室结果满意，5个（AD样品对为1个，CE样品对为4个）结果可疑，3个（AD样品对为2个，CE样品对为1个）结果离群。

10.3 复测结论

参加复测3天抗折强度的实验室55家，3天抗压强度的实验室71家。在AD样品组中普通硅酸盐水泥3天强度能力验证36家满意，5家可疑，7家离群。在CE样品组中普通硅酸盐水泥3天强度能力验证33家满意，14家可疑，4家离群。

总之，通过复测，绝大多数实验室都能从第九章节“技术分析及建议”中查找出原因并改进，最终获得了满意结果；对于还未取得满意结果的实验室，可参考第九章内容，从多个方面不同环节查找原因，分析评价，不断完善检验检测的技术能力。

附录A

三天强度均匀性检验数据汇总表

附录A-1       A样品三天强度均匀性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  |  |  |  | 三天抗压测定结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  |
| A1 | 5.9 |  | 6.1 |  |  | 29.8 |  | 30.2 |  |  |
| A2 | 6.1 |  | 5.9 |  |  | 30.6 |  | 29.7 |  |  |
| A3 | 6.0 |  | 5.8 |  |  | 30.6 |  | 29.4 |  |  |
| A4 | 5.8 |  | 5.9 |  |  | 30.4 |  | 30.3 |  |  |
| A5 | 6.0 |  | 6.0 |  |  | 29.7 |  | 29.9 |  |  |
| A6 | 6.1 |  | 6.0 |  |  | 29.6 |  | 30.6 |  |  |
| A7 | 6.2 |  | 5.8 |  |  | 31.0 |  | 30.5 |  |  |
| A8 | 5.9 |  | 6.1 |  |  | 30.8 |  | 30.4 |  |  |
| A9 | 6.1 |  | 6.0 |  |  | 29.6 |  | 30.4 |  |  |
| A10 | 5.9 |  | 5.8 |  |  | 30.7 |  | 30.4 |  |  |
| 总平均值 | 6.0 |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  |
| 方差来源 | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F |
| 样品间 | 9 | 0.1800 |  | 0.02000 | 1.00 | 9 | 2.0200 |  | 0.22444 | 0.97 |
| 样品内 | 10 | 0.2000 |  | 0.02000 |  | 10 | 2.3200 |  | 0.23200 |  |
| 评价 | F0.05(9,10)=3.02， F < F0.05(9,10)，说明在0.05显著性水平时，样品是均匀的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录A-2       D样品三天强度均匀性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  |  |  |  | 三天抗压测定结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  |
| D1 | 6.4 |  | 6.2 |  |  | 32.4 |  | 32.1 |  |  |
| D2 | 6.6 |  | 6.1 |  |  | 32.6 |  | 32.4 |  |  |
| D3 | 6.5 |  | 6.2 |  |  | 31.8 |  | 31.8 |  |  |
| D4 | 6.3 |  | 6.6 |  |  | 32.8 |  | 31.8 |  |  |
| D5 | 6.4 |  | 6.4 |  |  | 32.5 |  | 32.5 |  |  |
| D6 | 6.2 |  | 6.2 |  |  | 32.7 |  | 32.3 |  |  |
| D7 | 6.6 |  | 6.3 |  |  | 31.7 |  | 32.7 |  |  |
| D8 | 6.5 |  | 6.4 |  |  | 31.9 |  | 31.6 |  |  |
| D9 | 6.3 |  | 6.2 |  |  | 32.1 |  | 32.0 |  |  |
| D10 | 6.3 |  | 6.3 |  |  | 32.4 |  | 32.1 |  |  |
| 总平均值 | 6.4 |  |  |  |  | 32.2 |  |  |  |  |
| 方差来源 | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F |
| 样品间 | 9 | 0.2000 |  | 0.02222 | 0.69 | 9 | 1.2800 |  | 0.14222 | 1.13 |
| 样品内 | 10 | 0.3200 |  | 0.03200 |  | 10 | 1.2600 |  | 0.12600 |  |
| 评价 | F0.05(9,10)=3.02， F < F0.05(9,10)，说明在0.05显著性水平时，样品是均匀的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录A-3       C样品三天强度均匀性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  |  |  |  | 三天抗压测定结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  |
| C1 | 6.4 |  | 6.2 |  |  | 30.7 |  | 31.0 |  |  |
| C2 | 6.3 |  | 6.1 |  |  | 31.0 |  | 30.6 |  |  |
| C3 | 6.2 |  | 6.3 |  |  | 30.6 |  | 30.4 |  |  |
| C4 | 6.3 |  | 6.5 |  |  | 31.5 |  | 30.6 |  |  |
| C5 | 6.1 |  | 6.3 |  |  | 31.1 |  | 30.5 |  |  |
| C6 | 6.4 |  | 6.4 |  |  | 30.9 |  | 31.0 |  |  |
| C7 | 6.2 |  | 6.0 |  |  | 31.4 |  | 30.9 |  |  |
| C8 | 6.3 |  | 6.2 |  |  | 30.4 |  | 31.1 |  |  |
| C9 | 6.5 |  | 6.2 |  |  | 31.4 |  | 30.8 |  |  |
| C10 | 6.3 |  | 6.1 |  |  | 30.6 |  | 30.0 |  |  |
| 总平均值 | 6.3 |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  |
| 方差来源 | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F |
| 样品间 | 9 | 0.2400 |  | 0.02667 | 1.40 | 9 | 1.3400 |  | 0.14889 | 1.00 |
| 样品内 | 10 | 0.1900 |  | 0.01900 |  | 10 | 1.4900 |  | 0.14900 |  |
| 评价 | F0.05(9,10)=3.02， F < F0.05(9,10)，说明在0.05显著性水平时，样品是均匀的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录A-4       E样品三天强度均匀性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  |  |  |  | 三天抗压测定结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  | 第一次(MPa) |  | 第二次(MPa) |  |  |
| E1 | 5.4 |  | 5.6 |  |  | 26.4 |  | 26.9 |  |  |
| E2 | 5.6 |  | 5.6 |  |  | 27.4 |  | 26.8 |  |  |
| E3 | 5.7 |  | 5.3 |  |  | 27.6 |  | 27.0 |  |  |
| E4 | 5.5 |  | 5.6 |  |  | 27.4 |  | 27.2 |  |  |
| E5 | 5.8 |  | 5.5 |  |  | 27.5 |  | 27.3 |  |  |
| E6 | 5.6 |  | 5.7 |  |  | 27.1 |  | 26.6 |  |  |
| E7 | 5.6 |  | 5.4 |  |  | 26.6 |  | 27.1 |  |  |
| E8 | 5.8 |  | 5.6 |  |  | 26.9 |  | 27.1 |  |  |
| E9 | 5.6 |  | 5.3 |  |  | 27.3 |  | 27.0 |  |  |
| E10 | 5.6 |  | 5.5 |  |  | 26.7 |  | 26.6 |  |  |
| 总平均值 | 5.6 |  |  |  |  | 27.0 |  |  |  |  |
| 方差来源 | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F | 自由度 | 平方和 |  | 均方 | F |
| 样品间 | 9 | 0.1600 |  | 0.01778 | 0.66 | 9 | 1.5800 |  | 0.17556 | 2.02 |
| 样品内 | 10 | 0.2700 |  | 0.02700 |  | 10 | 0.8700 |  | 0.08700 |  |
| 评价 | F0.05(9,10)=3.02， F < F0.05(9,10)，说明在0.05显著性水平时，样品是均匀的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

3天强度稳定性检验数据汇总表

附录B-1      A样品三天强度稳定性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  | 三天抗压测定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) |
| A1 | 6.0 | 5.9 | 30.0 | 30.1 |
| A2 | 6.0 | 6.1 | 30.2 | 29.6 |
| A3 | 5.9 | 5.8 | 30.0 | 29.5 |
| A4 | 5.8 | 5.8 | 30.4 | 30.1 |
| A5 | 6.0 | 6.1 | 29.8 | 29.8 |
| A6 | 6.0 | 5.7 | 30.1 | 30.3 |
| A7 | 6.0 | 6.0 | 30.8 | 30.5 |
| A8 | 6.0 | 5.9 | 30.6 | 30.4 |
| A9 | 6.0 | 6.1 | 30.0 | 30.4 |
| A10 | 5.8 | 5.8 | 30.6 | 30.2 |
| 平均值（xi） | 6.00000 | 5.90000 | 30.20000 | 30.10000 |
| 标准偏差（si） | 0.08500 | 0.14760 | 0.33080 | 0.34790 |
| 测定次数（n） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| t | 1.86 |  | 0.66 |  |
| f=n1+n2−2 | 18 |  |  |  |
| t0.05，,18 | 2.10 |  |  |  |
| 评价 | t≤t0.05，,18，说明该特性量值在被比较的时间段内没有显著性变化，样品是稳定的。 |  |  |  |

附录B-2      D样品三天强度稳定性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  | 三天抗压测定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) |
| D1 | 6.3 | 6.1 | 32.2 | 32.0 |
| D2 | 6.4 | 6.5 | 32.5 | 32.5 |
| D3 | 6.4 | 6.0 | 31.8 | 31.9 |
| D4 | 6.4 | 6.2 | 32.3 | 31.7 |
| D5 | 6.4 | 6.3 | 32.5 | 32.4 |
| D6 | 6.2 | 6.0 | 32.5 | 32.3 |
| D7 | 6.4 | 6.3 | 32.2 | 32.7 |
| D8 | 6.4 | 6.4 | 31.8 | 31.8 |
| D9 | 6.2 | 6.2 | 32.0 | 31.8 |
| D10 | 6.3 | 6.3 | 32.2 | 32.2 |
| 平均值（xi） | 6.30000 | 6.20000 | 32.20000 | 32.10000 |
| 标准偏差（si） | 0.08430 | 0.16360 | 0.26670 | 0.34010 |
| 测定次数（n） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| t | 1.72 |  | 0.73 |  |
| f=n1+n2−2 | 18 |  |  |  |
| t0.05，,18 | 2.10 |  |  |  |
| 评价 | t≤t0.05，,18，说明该特性量值在被比较的时间段内没有显著性变化，样品是稳定的。 |  |  |  |

附录B-3      C样品三天强度稳定性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  | 三天抗压测定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) |
| C1 | 6.3 | 6.3 | 30.8 | 31.1 |
| C2 | 6.2 | 6.2 | 30.8 | 30.7 |
| C3 | 6.2 | 6.3 | 30.5 | 30.5 |
| C4 | 6.4 | 6.4 | 31.0 | 30.8 |
| C5 | 6.2 | 6.2 | 30.8 | 30.5 |
| C6 | 6.4 | 6.0 | 31.0 | 31.0 |
| C7 | 6.1 | 6.5 | 31.2 | 30.1 |
| C8 | 6.2 | 6.1 | 30.8 | 31.0 |
| C9 | 6.4 | 6.0 | 31.1 | 30.9 |
| C10 | 6.2 | 6.1 | 30.3 | 30.7 |
| 平均值（xi） | 6.30000 | 6.20000 | 30.80000 | 30.70000 |
| 标准偏差（si） | 0.10750 | 0.16630 | 0.27100 | 0.30200 |
| 测定次数（n） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| t | 1.60 |  | 0.78 |  |
| f=n1+n2−2 | 18 |  |  |  |
| t0.05，,18 | 2.10 |  |  |  |
| 评价 | t≤t0.05，,18，说明该特性量值在被比较的时间段内没有显著性变化，样品是稳定的。 |  |  |  |

附录B-4     E样品三天强度稳定性检验数据汇总表

| 样品编号 | 三天抗折测定结果 |  | 三天抗压测定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) | 第一次(MPa) | 第二次(MPa) |
| E1 | 5.5 | 5.3 | 26.6 | 26.8 |
| E2 | 5.6 | 5.7 | 27.1 | 26.7 |
| E3 | 5.5 | 5.5 | 27.3 | 27.0 |
| E4 | 5.6 | 5.7 | 27.3 | 27.1 |
| E5 | 5.6 | 5.4 | 27.4 | 27.1 |
| E6 | 5.6 | 5.6 | 26.8 | 26.5 |
| E7 | 5.5 | 5.3 | 26.8 | 27.0 |
| E8 | 5.7 | 5.4 | 27.0 | 27.2 |
| E9 | 5.4 | 5.5 | 27.2 | 26.9 |
| E10 | 5.6 | 5.6 | 26.6 | 26.8 |
| 平均值（xi） | 5.60000 | 5.50000 | 27.00000 | 26.90000 |
| 标准偏差（si） | 0.08430 | 0.14910 | 0.29610 | 0.21320 |
| 测定次数（n） | 10 | 10 | 10 | 10 |
| t | 1.85 |  | 0.87 |  |
| f=n1+n2−2 | 18 |  |  |  |
| t0.05，,18 | 2.10 |  |  |  |
| 评价 | t≤t0.05，,18，说明该特性量值在被比较的时间段内没有显著性变化，样品是稳定的。 |  |  |  |

附录C     附录C-1

实验室的检测结果和统计处理

三天抗折强度AD组检验结果和统计处理

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | 5.9 | 6.3 | 8.63 | -0.28 | 0.27 | 0.79 |
| T5 | 5.4 | 6.4 | 8.34 | -0.71 | -0.28 | -0.82 |
| T9 | 5.6 | 6.1 | 8.27 | -0.35 | -0.42 | 0.52 |
| T13 | 5.3 | 5.9 | 7.92 | -0.42 | -1.08 | 0.26 |
| T14 | 5.3 | 6.1 | 8.06 | -0.57 | -0.82 | -0.30 |
| T16 | 5.7 | 6.4 | 8.56 | -0.49 | 0.13 | 0.00 |
| T18 | 6.0 | 6.6 | 8.91 | -0.42 | 0.80 | 0.26 |
| T22 | 5.9 | 6.5 | 8.77 | -0.42 | 0.53 | 0.26 |
| T23 | 5.9 | 6.5 | 8.77 | -0.42 | 0.53 | 0.26 |
| T27 | 5.6 | 6.5 | 8.56 | -0.64 | 0.13 | -0.56 |
| T28 | 5.2 | 6.1 | 7.99 | -0.64 | -0.95 | -0.56 |
| T29 | 5.5 | 6.1 | 8.20 | -0.42 | -0.55 | 0.26 |
| T32 | 6.2 | 6.8 | 9.19 | -0.42 | 1.33 | 0.26 |
| T33 | 4.9 | 7.0 | 8.41 | -1.48 | -0.15 | -3.71 § |
| T34 | 5.9 | 6.9 | 9.05 | -0.71 | 1.06 | -0.82 |
| T35 | 5.5 | 6.5 | 8.49 | -0.71 | 0.00 | -0.82 |
| T38 | 5.5 | 6.4 | 8.41 | -0.64 | -0.15 | -0.56 |
| T43 | 5.9 | 6.6 | 8.84 | -0.49 | 0.66 | 0.00 |
| T48 | 6.0 | 6.2 | 8.63 | -0.14 | 0.27 | 1.31 |
| T50 | 6.1 | 6.7 | 9.05 | -0.42 | 1.06 | 0.26 |
| T51 | 6.4 | 6.8 | 9.33 | -0.28 | 1.60 | 0.79 |
| T52 | 5.0 | 6.2 | 7.92 | -0.85 | -1.08 | -1.35 |
| T56 | 5.7 | 5.8 | 8.13 | -0.07 | -0.68 | 1.57 |
| T57 | 5.2 | 6.3 | 8.13 | -0.78 | -0.68 | -1.09 |
| T60 | 5.5 | 6.3 | 8.34 | -0.57 | -0.28 | -0.30 |
| T61 | 5.6 | 6.3 | 8.41 | -0.49 | -0.15 | 0.00 |
| T64 | 5.5 | 6.4 | 8.41 | -0.64 | -0.15 | -0.56 |
| T65 | 5.3 | 6.3 | 8.20 | -0.71 | -0.55 | -0.82 |
| T67 | 5.3 | 6.1 | 8.06 | -0.57 | -0.82 | -0.30 |
| T70 | 5.9 | 6.3 | 8.63 | -0.28 | 0.27 | 0.79 |
| T72 | 5.2 | 6.5 | 8.27 | -0.92 | -0.42 | -1.61 |
| T75 | 5.9 | 6.6 | 8.84 | -0.49 | 0.66 | 0.00 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T76 | 5.9 | 6.1 | 8.49 | -0.14 | 0.00 | 1.31 |
| T77 | 6.2 | 6.8 | 9.19 | -0.42 | 1.33 | 0.26 |
| T78 | 5.6 | 6.4 | 8.49 | -0.57 | 0.00 | -0.30 |
| T80 | 7.2 | 6.4 | 9.62 | 0.57 | 2.15* | 3.97§ |
| T82 | 7.5 | 7.1 | 10.32 | 0.28 | 3.48§ | 2.89* |
| T83 | 5.2 | 6.2 | 8.06 | -0.71 | -0.82 | -0.82 |
| T84 | 6.1 | 6.8 | 9.12 | -0.49 | 1.20 | 0.00 |
| T85 | 5.3 | 4.9 | 7.21 | 0.28 | -2.43* | 2.89* |
| T86 | 5.1 | 6.0 | 7.85 | -0.64 | -1.22 | -0.56 |
| T87 | 5.0 | 6.3 | 7.99 | -0.92 | -0.95 | -1.61 |
| T88 | 5.9 | 4.6 | 7.42 | 0.92 | -2.03* | 5.28§ |
| T89 | 5.6 | 6.6 | 8.63 | -0.71 | 0.27 | -0.82 |
| T90 | 5.6 | 6.6 | 8.63 | -0.71 | 0.27 | -0.82 |
| T91 | 6.0 | 6.5 | 8.84 | -0.35 | 0.66 | 0.52 |
| T92 | 5.0 | 6.0 | 7.78 | -0.71 | -1.35 | -0.82 |
| T93 | 5.6 | 6.5 | 8.56 | -0.64 | 0.13 | -0.56 |
| T96 | 6.1 | 6.7 | 9.05 | -0.42 | 1.06 | 0.26 |
| T98 | 6.6 | 6.1 | 8.98 | 0.35 | 0.93 | 3.15§ |
| T106 | 5.5 | 6.1 | 8.20 | -0.42 | -0.55 | 0.26 |
| T107 | 6.2 | 6.8 | 9.19 | -0.42 | 1.33 | 0.26 |
| T112 | 5.7 | 6.5 | 8.63 | -0.57 | 0.27 | -0.30 |
| T119 | 5.2 | 5.8 | 7.78 | -0.42 | -1.35 | 0.26 |
| T120 | 5.7 | 6.1 | 8.34 | -0.28 | -0.28 | 0.79 |
| T121 | 5.9 | 6.3 | 8.63 | -0.28 | 0.27 | 0.79 |
| T123 | 5.6 | 6.2 | 8.34 | -0.42 | -0.28 | 0.26 |
| T125 | 5.3 | 6.1 | 8.06 | -0.57 | -0.82 | -0.30 |
| T128 | 5.7 | 6.4 | 8.56 | -0.49 | 0.13 | 0.00 |
| T129 | 5.5 | 6.0 | 8.13 | -0.35 | -0.68 | 0.52 |
| T130 | 5.0 | 6.1 | 7.85 | -0.78 | -1.22 | -1.09 |
| T134 | 5.7 | 6.1 | 8.34 | -0.28 | -0.28 | 0.79 |
| T138 | 5.7 | 6.1 | 8.34 | -0.28 | -0.28 | 0.79 |
| T139 | 6.0 | 6.6 | 8.91 | -0.42 | 0.80 | 0.26 |
| T141 | 5.5 | 6.0 | 8.13 | -0.35 | -0.68 | 0.52 |
| T142 | 5.6 | 7.4 | 9.19 | -1.27 | 1.33 | -2.92* |
| T146 | 6.2 | 6.7 | 9.12 | -0.35 | 1.20 | 0.52 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T148 | 5.6 | 6.3 | 8.41 | -0.49 | -0.15 | 0.00 |
| T150 | 5.6 | 6.6 | 8.63 | -0.71 | 0.27 | -0.82 |
| T152 | 6.1 | 5.9 | 8.49 | 0.14 | 0.00 | 2.36* |
| T153 | 5.8 | 6.8 | 8.91 | -0.71 | 0.80 | -0.82 |
| T155 | 5.6 | 6.8 | 8.77 | -0.85 | 0.53 | -1.35 |
| T158 | 6.3 | 6.8 | 9.26 | -0.35 | 1.46 | 0.52 |
| T159 | 6.4 | 6.1 | 8.84 | 0.21 | 0.66 | 2.62* |
| T161 | 6.0 | 6.9 | 9.12 | -0.64 | 1.20 | -0.56 |
| T165 | 5.4 | 6.3 | 8.27 | -0.64 | -0.42 | -0.56 |
| T167 | 5.9 | 6.4 | 8.70 | -0.35 | 0.40 | 0.52 |
| T169 | 8.9 | 10.6 | 13.79 | -1.20 | 10.07§ | -2.66* |
| T175 | 6.0 | 6.7 | 8.98 | -0.49 | 0.93 | 0.00 |
| T181 | 5.8 | 6.6 | 8.77 | -0.57 | 0.53 | -0.30 |
| T183 | 6.3 | 6.8 | 9.26 | -0.35 | 1.46 | 0.52 |
| T187 | 5.5 | 6.1 | 8.20 | -0.42 | -0.55 | 0.26 |
| T191 | 5.2 | 6.2 | 8.06 | -0.71 | -0.82 | -0.82 |
| T194 | 5.4 | 6.0 | 8.06 | -0.42 | -0.82 | 0.26 |
| T196 | 5.7 | 6.4 | 8.56 | -0.49 | 0.13 | 0.00 |
| T199 | 6.2 | 7.1 | 9.40 | -0.64 | 1.73 | -0.56 |
| T201 | 6.0 | 6.7 | 8.98 | -0.49 | 0.93 | 0.00 |
| T203 | 6.3 | 6.7 | 9.19 | -0.28 | 1.33 | 0.79 |
| T204 | 6.1 | 6.4 | 8.84 | -0.21 | 0.66 | 1.05 |
| T205 | 6.0 | 6.8 | 9.05 | -0.57 | 1.06 | -0.30 |
| T206 | 5.1 | 6.0 | 7.85 | -0.64 | -1.22 | -0.56 |
| T208 | 4.8 | 5.8 | 7.50 | -0.71 | -1.88 | -0.82 |
| T211 | 5.6 | 6.5 | 8.56 | -0.64 | 0.13 | -0.56 |
| T212 | 5.9 | 5.4 | 7.99 | 0.35 | -0.95 | 3.15§ |
| T220 | 6.0 | 6.4 | 8.77 | -0.28 | 0.53 | 0.79 |
| T221 | 6.1 | 6.7 | 9.05 | -0.42 | 1.06 | 0.26 |
| T222 | 4.4 | 5.7 | 7.14 | -0.92 | -2.56* | -1.61 |
| T224 | 5.6 | 6.0 | 8.20 | -0.28 | -0.55 | 0.79 |
| T225 | 3.7 | 6.7 | 7.35 | -2.12 | -2.17* | -6.11§ |
| T226 | 5.3 | 6.0 | 7.99 | -0.49 | -0.95 | 0.00 |
| T227 | 5.8 | 6.2 | 8.49 | -0.28 | 0.00 | 0.79 |
| T228 | 5.2 | 5.9 | 7.85 | -0.49 | -1.22 | 0.00 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T230 | 5.3 | 6.6 | 8.41 | -0.92 | -0.15 | -1.61 |
| T231 | 6.2 | 6.6 | 9.05 | -0.28 | 1.06 | 0.79 |
| T233 | 5.9 | 7.2 | 9.26 | -0.92 | 1.46 | -1.61 |
| T234 | 5.1 | 5.8 | 7.71 | -0.49 | -1.48 | 0.00 |
| T238 | 5.1 | 6.3 | 8.06 | -0.85 | -0.82 | -1.35 |
| T241 | 6.1 | 7.4 | 9.55 | -0.92 | 2.01* | -1.61 |
| T243 | 5.7 | 6.3 | 8.49 | -0.42 | 0.00 | 0.26 |
| T244 | 5.2 | 6.9 | 8.56 | -1.20 | 0.13 | -2.66* |
| T245 | 5.5 | 6.6 | 8.56 | -0.78 | 0.13 | -1.09 |
| T246 | 6.1 | 7.3 | 9.48 | -0.85 | 1.88 | -1.35 |
| T250 | 6.5 | 7.1 | 9.62 | -0.42 | 2.15* | 0.26 |
| T251 | 5.4 | 6.5 | 8.41 | -0.78 | -0.15 | -1.09 |
| T257 | 5.6 | 6.1 | 8.27 | -0.35 | -0.42 | 0.52 |
| T259 | 6.2 | 7.0 | 9.33 | -0.57 | 1.60 | -0.30 |
| T260 | 5.3 | 6.3 | 8.20 | -0.71 | -0.55 | -0.82 |
| T262 | 5.4 | 6.3 | 8.27 | -0.64 | -0.42 | -0.56 |
| T263 | 5.7 | 6.6 | 8.70 | -0.64 | 0.40 | -0.56 |
| T265 | 5.5 | 5.9 | 8.06 | -0.28 | -0.82 | 0.79 |
| T271 | 5.2 | 5.7 | 7.71 | -0.35 | -1.48 | 0.52 |
| T272 | 5.9 | 6.9 | 9.05 | -0.71 | 1.06 | -0.82 |
| T273 | 5.6 | 6.0 | 8.20 | -0.28 | -0.55 | 0.79 |
| T276 | 5.7 | 6.6 | 8.70 | -0.64 | 0.40 | -0.56 |
| T281 | 5.9 | 6.8 | 8.98 | -0.64 | 0.93 | -0.56 |
| T282 | 6.0 | 7.1 | 9.26 | -0.78 | 1.46 | -1.09 |
| T285 | 6.1 | 6.7 | 9.05 | -0.42 | 1.06 | 0.26 |
| T288 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.42 | 3.67§ |
| T290 | 5.3 | 6.5 | 8.34 | -0.85 | -0.28 | -1.35 |
| T291 | 6.3 | 7.7 | 9.90 | -0.99 | 2.68* | -1.87 |
| T292 | 6.4 | 7.4 | 8.27 | -0.64 | -0.42 | -0.56 |
| T293 | 5.4 | 6.3 | 8.27 | -0.64 | -0.42 | -0.56 |
| T294 | 7.0 | 7.3 | 10.11 | -0.21 | 3.08§ | 1.05 |
| T297 | 12.2 | 15.7 | 19.73 | -2.47 | 21.36§ | -7.42§ |
| T299 | 6.6 | 7.5 | 9.97 | -0.64 | 2.81* | -0.56 |
| T300 | 5.6 | 6.6 | 8.63 | -0.71 | 0.27 | -0.82 |
| T302 | 5.6 | 5.8 | 8.06 | -0.14 | -0.82 | 1.31 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T307 | 5.5 | 6.0 | 8.13 | -0.35 | -0.68 | 0.52 |
| T308 | 6.1 | 6.8 | 9.12 | -0.49 | 1.20 | 0.00 |
| T309 | 6.0 | 6.0 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
| T311 | 5.8 | 6.3 | 8.56 | -0.35 | 0.13 | 0.52 |
| T313 | 5.9 | 6.7 | 8.91 | -0.57 | 0.80 | -0.30 |
| T314 | 5.7 | 6.5 | 8.63 | -0.57 | 0.27 | -0.30 |
| T317 | 6.2 | 6.7 | 9.12 | -0.35 | 1.20 | 0.52 |
| T318 | 5.4 | 6.6 | 8.49 | -0.85 | 0.00 | -1.35 |
| T319 | 4.9 | 6.5 | 8.06 | -1.13 | -0.82 | -2.40* |
| T320 | 5.9 | 6.0 | 8.41 | -0.07 | -0.15 | 1.57 |
| T321 | 5.4 | 6.3 | 8.27 | -0.64 | -0.42 | -0.56 |
| T322 | 5.4 | 6.2 | 8.20 | -0.57 | -0.55 | -0.30 |
| T323 | 6.1 | 6.1 | 8.63 | 0.00 | 0.27 | 1.84 |
| T325 | 5.7 | 6.7 | 8.77 | -0.71 | 0.53 | -0.82 |
| T327 | 5.7 | 5.8 | 8.13 | -0.07 | -0.68 | 1.57 |
| T337 | 5.0 | 6.0 | 7.78 | -0.71 | -1.35 | -0.82 |
| T340 | 5.1 | 6.2 | 7.99 | -0.78 | -0.95 | -1.09 |
| T342 | 5.1 | 5.7 | 7.64 | -0.42 | -1.61 | 0.26 |
| T343 | 5.9 | 6.3 | 8.63 | -0.28 | 0.27 | 0.79 |
| T344 | 5.6 | 6.0 | 8.20 | -0.28 | -0.55 | 0.79 |
| T345 | 5.7 | 6.1 | 8.34 | -0.28 | -0.28 | 0.79 |
| T346 | 5.8 | 6.4 | 8.63 | -0.42 | 0.27 | 0.26 |
| T347 | 4.3 | 5.5 | 6.93 | -0.85 | -2.96* | -1.35 |
| T348 | 5.8 | 6.6 | 8.77 | -0.57 | 0.53 | -0.30 |
| T350 | 3.0 | 1.9 | 3.46 | 0.78 | -9.56§ | 4.76§ |
| T351 | 5.9 | 6.8 | 8.98 | -0.64 | 0.93 | -0.56 |
| T352 | 5.7 | 6.2 | 8.41 | -0.35 | -0.15 | 0.52 |
| T353 | 5.5 | 6.6 | 8.56 | -0.78 | 0.13 | -1.09 |

三天抗折AD组测试结果统计汇总处理

| 统计量 | A组 | D组 | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 165 | 165 | / | / |
| 中位值 | 5.7 | 6.4 | 8.49 | -0.49 |
| 标准IQR | 0.4448 | 0.4448 | 0.5263 | 0.2669 |
| 最小值 | 3.0 | 1.9 | / | / |
| 最大值 | 12.2 | 15.7 | / | / |
| 极差 | 9.2 | 13.8 | / | / |
| 平均值 | 5.7 | 6.4 | / | / |
| 样本方差 | 0.5889 | 0.9511 | / | / |
| 标准偏差 | 0.7674 | 0.9752 | / | / |
| 稳健CV变异系数 | 7.80% | 6.95% | / | / |

附录C-2

实验室的检测结果和统计处理

三天抗压强度AD组检验结果和统计处理

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3 | 26.9 | 31.4 | 41.22 | -3.18 | -0.68 | -0.21 |
| T5 | 29.0 | 33.3 | 44.05 | -3.04 | 0.67 | -0.10 |
| T9 | 28.2 | 31.3 | 42.07 | -2.19 | -0.27 | 0.52 |
| T13 | 19.6 | 23.0 | 30.12 | -2.40 | -5.97§ | 0.37 |
| T14 | 28.1 | 31.1 | 41.86 | -2.12 | -0.37 | 0.57 |
| T16 | 30.3 | 35.9 | 46.81 | -3.96 | 1.99 | -0.78 |
| T18 | 28.8 | 32.5 | 43.35 | -2.62 | 0.34 | 0.21 |
| T22 | 29.5 | 33.1 | 44.26 | -2.55 | 0.77 | 0.26 |
| T23 | 29.5 | 33.6 | 44.62 | -2.90 | 0.94 | 0.00 |
| T27 | 24.4 | 32.6 | 40.31 | -5.80 | -1.11 | -2.13* |
| T28 | 28.9 | 33.7 | 44.26 | -3.39 | 0.77 | -0.36 |
| T29 | 20.9 | 24.4 | 32.03 | -2.47 | -5.06§ | 0.32 |
| T32 | 33.4 | 37.6 | 50.20 | -2.97 | 3.60§ | -0.05 |
| T33 | 23.8 | 31.7 | 39.24 | -5.59 | -1.62 | -1.97 |
| T34 | 29.4 | 32.2 | 43.56 | -1.98 | 0.44 | 0.67 |
| T35 | 27.3 | 35.6 | 44.48 | -5.87 | 0.88 | -2.18* |
| T38 | 25.1 | 27.5 | 37.19 | -1.70 | -2.60* | 0.88 |
| T43 | 26.8 | 30.8 | 40.73 | -2.83 | -0.91 | 0.05 |
| T48 | 28.4 | 34.7 | 44.62 | -4.45 | 0.94 | -1.14 |
| T50 | 26.7 | 29.2 | 39.53 | -1.77 | -1.48 | 0.83 |
| T51 | 32.4 | 39.8 | 51.05 | -5.23 | 4.01§ | -1.71 |
| T52 | 27.2 | 31.7 | 41.65 | -3.18 | -0.47 | -0.21 |
| T56 | 40.2 | 41.4 | 57.70 | -0.85 | 7.18§ | 1.50 |
| T57 | 25.2 | 30.7 | 39.53 | -3.89 | -1.48 | -0.73 |
| T60 | 25.8 | 29.4 | 39.03 | -2.55 | -1.72 | 0.26 |
| T61 | 29.6 | 31.2 | 42.99 | -1.13 | 0.17 | 1.30 |
| T64 | 26.8 | 31.7 | 41.37 | -3.46 | -0.61 | -0.41 |
| T65 | 27.2 | 31.7 | 41.65 | -3.18 | -0.47 | -0.21 |
| T67 | 26.6 | 30.6 | 40.45 | -2.83 | -1.04 | 0.05 |
| T70 | 30.3 | 32.3 | 44.26 | -1.41 | 0.77 | 1.09 |
| T72 | 26.5 | 33.5 | 42.43 | -4.95 | -0.10 | -1.50 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T75 | 29.1 | 32.5 | 43.56 | -2.40 | 0.44 | 0.37 |
| T76 | 29.3 | 30.9 | 42.57 | -1.13 | -0.03 | 1.30 |
| T77 | 33.4 | 36.8 | 49.64 | -2.40 | 3.34§ | 0.37 |
| T78 | 29.0 | 33.6 | 44.26 | -3.25 | 0.77 | -0.26 |
| T80 | 29.6 | 32.3 | 43.77 | -1.91 | 0.54 | 0.73 |
| T82 | 35.0 | 34.9 | 49.43 | 0.07 | 3.24§ | 2.18* |
| T83 | 28.1 | 33.2 | 43.35 | -3.61 | 0.34 | -0.52 |
| T84 | 33.4 | 29.0 | 44.12 | 3.11 | 0.71 | 4.41§ |
| T85 | 26.6 | 27.8 | 38.47 | -0.85 | -1.99 | 1.50 |
| T86 | 24.0 | 30.0 | 38.18 | -4.24 | -2.13* | -0.98 |
| T87 | 24.5 | 30.2 | 38.68 | -4.03 | -1.89 | -0.83 |
| T88 | 26.4 | 22.6 | 34.65 | 2.69 | -3.81§ | 4.10§ |
| T89 | 26.8 | 32.8 | 42.14 | -4.24 | -0.24 | -0.98 |
| T90 | 29.0 | 33.5 | 44.19 | -3.18 | 0.74 | -0.21 |
| T91 | 26.4 | 32.0 | 41.30 | -3.96 | -0.64 | -0.78 |
| T92 | 26.3 | 32.2 | 41.37 | -4.17 | -0.61 | -0.93 |
| T93 | 27.2 | 31.0 | 41.15 | -2.69 | -0.71 | 0.15 |
| T96 | 27.9 | 33.7 | 43.56 | -4.10 | 0.44 | -0.88 |
| T98 | 33.8 | 31.4 | 46.10 | 1.70 | 1.65 | 3.37§ |
| T106 | 29.7 | 31.8 | 43.49 | -1.48 | 0.41 | 1.04 |
| T107 | 29.1 | 32.7 | 43.70 | -2.55 | 0.51 | 0.26 |
| T112 | 27.9 | 32.9 | 42.99 | -3.54 | 0.17 | -0.47 |
| T119 | 28.1 | 31.0 | 41.79 | -2.05 | -0.41 | 0.62 |
| T120 | 29.6 | 31.8 | 43.42 | -1.56 | 0.37 | 0.98 |
| T121 | 29.6 | 31.8 | 43.42 | -1.56 | 0.37 | 0.98 |
| T123 | 28.0 | 30.5 | 41.37 | -1.77 | -0.61 | 0.83 |
| T125 | 26.8 | 30.3 | 40.38 | -2.47 | -1.08 | 0.32 |
| T128 | 28.4 | 30.7 | 41.79 | -1.63 | -0.41 | 0.93 |
| T129 | 29.5 | 32.8 | 44.05 | -2.33 | 0.67 | 0.42 |
| T130 | 26.8 | 34.1 | 43.06 | -5.16 | 0.20 | -1.66 |
| T134 | 28.6 | 32.5 | 43.20 | -2.76 | 0.27 | 0.10 |
| T138 | 29.8 | 31.8 | 43.56 | -1.41 | 0.44 | 1.09 |
| T139 | 28.8 | 31.5 | 42.64 | -1.91 | 0.00 | 0.73 |
| T141 | 29.0 | 33.2 | 43.98 | -2.97 | 0.64 | -0.05 |
| T142 | 29.3 | 36.5 | 46.53 | -5.09 | 1.85 | -1.61 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T146 | 27.7 | 31.8 | 42.07 | -2.90 | -0.27 | 0.00 |
| T148 | 28.0 | 30.0 | 41.01 | -1.41 | -0.78 | 1.09 |
| T150 | 27.8 | 33.1 | 43.06 | -3.75 | 0.20 | -0.62 |
| T152 | 30.9 | 29.7 | 42.85 | 0.85 | 0.10 | 2.75* |
| T153 | 26.3 | 31.9 | 41.15 | -3.96 | -0.71 | -0.78 |
| T155 | 25.6 | 33.7 | 41.93 | -5.73 | -0.34 | -2.07* |
| T158 | 28.5 | 35.1 | 44.97 | -4.67 | 1.11 | -1.30 |
| T159 | 32.1 | 29.9 | 43.84 | 1.56 | 0.57 | 3.27§ |
| T161 | 28.7 | 33.5 | 43.98 | -3.39 | 0.64 | -0.36 |
| T165 | 26.5 | 30.7 | 40.45 | -2.97 | -1.04 | -0.05 |
| T167 | 29.7 | 33.0 | 44.34 | -2.33 | 0.81 | 0.42 |
| T169 | 23.8 | 29.1 | 37.41 | -3.75 | -2.49* | -0.62 |
| T175 | 26.5 | 33.4 | 42.36 | -4.88 | -0.13 | -1.45 |
| T181 | 29.1 | 32.6 | 43.63 | -2.47 | 0.47 | 0.32 |
| T183 | 28.5 | 31.2 | 42.21 | -1.91 | -0.20 | 0.73 |
| T187 | 29.7 | 31.7 | 43.42 | -1.41 | 0.37 | 1.09 |
| T191 | 25.4 | 31.1 | 39.95 | -4.03 | -1.28 | -0.83 |
| T194 | 28.5 | 32.2 | 42.92 | -2.62 | 0.13 | 0.21 |
| T196 | 31.3 | 33.6 | 45.89 | -1.63 | 1.55 | 0.93 |
| T199 | 26.9 | 31.3 | 41.15 | -3.11 | -0.71 | -0.15 |
| T201 | 28.9 | 33.7 | 44.26 | -3.39 | 0.77 | -0.36 |
| T203 | 27.3 | 29.4 | 40.09 | -1.48 | -1.22 | 1.04 |
| T204 | 27.9 | 32.4 | 42.64 | -3.18 | 0.00 | -0.21 |
| T205 | 27.7 | 31.5 | 41.86 | -2.69 | -0.37 | 0.15 |
| T206 | 25.3 | 30.6 | 39.53 | -3.75 | -1.48 | -0.62 |
| T208 | 26.9 | 32.0 | 41.65 | -3.61 | -0.47 | -0.52 |
| T211 | 28.4 | 32.2 | 42.85 | -2.69 | 0.10 | 0.15 |
| T212 | 30.8 | 26.1 | 40.23 | 3.32 | -1.15 | 4.56§ |
| T220 | 29.4 | 32.7 | 43.91 | -2.33 | 0.61 | 0.42 |
| T221 | 30.6 | 33.9 | 45.61 | -2.33 | 1.42 | 0.42 |
| T222 | 25.3 | 33.1 | 41.30 | -5.52 | -0.64 | -1.92 |
| T224 | 30.0 | 31.8 | 43.70 | -1.27 | 0.51 | 1.20 |
| T225 | 17.5 | 35.6 | 37.55 | -12.80 | -2.43* | -7.26§ |
| T226 | 27.9 | 32.6 | 42.78 | -3.32 | 0.07 | -0.31 |
| T227 | 26.9 | 32.0 | 41.65 | -3.61 | -0.47 | -0.52 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T228 | 28.3 | 32.9 | 43.27 | -3.25 | 0.30 | -0.26 |
| T230 | 26.9 | 33.4 | 42.64 | -4.60 | 0.00 | -1.25 |
| T231 | 31.6 | 35.5 | 47.45 | -2.76 | 2.29* | 0.10 |
| T233 | 23.4 | 29.1 | 37.12 | -4.03 | -2.63* | -0.83 |
| T234 | 27.4 | 32.2 | 42.14 | -3.39 | -0.24 | -0.36 |
| T238 | 24.0 | 28.6 | 37.19 | -3.25 | -2.60* | -0.26 |
| T241 | 29.6 | 35.6 | 46.10 | -4.24 | 1.65 | -0.98 |
| T243 | 28.6 | 32.9 | 43.49 | -3.04 | 0.41 | -0.10 |
| T244 | 27.0 | 33.0 | 42.43 | -4.24 | -0.10 | -0.98 |
| T245 | 28.9 | 34.2 | 44.62 | -3.75 | 0.94 | -0.62 |
| T246 | 26.3 | 31.4 | 40.80 | -3.61 | -0.88 | -0.52 |
| T250 | 30.0 | 30.7 | 42.92 | -0.49 | 0.13 | 1.77 |
| T251 | 30.9 | 34.1 | 45.96 | -2.26 | 1.58 | 0.47 |
| T257 | 29.8 | 31.3 | 43.20 | -1.06 | 0.27 | 1.35 |
| T259 | 28.6 | 32.2 | 42.99 | -2.55 | 0.17 | 0.26 |
| T260 | 25.6 | 28.4 | 38.18 | -1.98 | -2.13* | 0.67 |
| T262 | 29.2 | 32.7 | 43.77 | -2.47 | 0.54 | 0.32 |
| T263 | 29.8 | 31.9 | 43.63 | -1.48 | 0.47 | 1.04 |
| T265 | 28.5 | 31.9 | 42.71 | -2.40 | 0.03 | 0.37 |
| T271 | 27.8 | 29.8 | 40.73 | -1.41 | -0.91 | 1.09 |
| T272 | 25.8 | 29.7 | 39.24 | -2.76 | -1.62 | 0.10 |
| T273 | 32.2 | 31.9 | 45.33 | 0.21 | 1.28 | 2.28* |
| T276 | 23.8 | 28.6 | 37.05 | -3.39 | -2.66* | -0.36 |
| T281 | 27.8 | 34.4 | 43.98 | -4.67 | 0.64 | -1.30 |
| T282 | 27.6 | 33.4 | 43.13 | -4.10 | 0.23 | -0.88 |
| T285 | 32.2 | 31.8 | 45.25 | 0.28 | 1.24 | 2.33 |
| T288 | 30.8 | 28.5 | 41.93 | 1.63 | -0.34 | 3.32§ |
| T290 | 24.4 | 29.8 | 38.33 | -3.82 | -2.05* | -0.67 |
| T291 | 25.9 | 34.0 | 42.36 | -5.73 | -0.13 | -2.07* |
| T292 | 27.1 | 31.4 | 39.32 | -3.54 | -1.58 | -0.47 |
| T293 | 25.3 | 30.3 | 39.32 | -3.54 | -1.58 | -0.47 |
| T294 | 28.0 | 32.8 | 42.99 | -3.39 | 0.17 | -0.36 |
| T297 | 26.4 | 34.8 | 43.27 | -5.94 | 0.30 | -2.23* |
| T299 | 30.3 | 33.1 | 44.83 | -1.98 | 1.04 | 0.67 |
| T300 | 26.8 | 33.1 | 42.36 | -4.45 | -0.13 | -1.14 |

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T302 | 30.3 | 29.4 | 42.21 | 0.64 | -0.20 | 2.60* |
| T307 | 28.6 | 32.7 | 43.35 | -2.90 | 0.34 | 0.00 |
| T308 | 30.0 | 36.7 | 47.16 | -4.74 | 2.15* | -1.35 |
| T309 | 30.0 | 32.0 | 43.84 | -1.41 | 0.57 | 1.09 |
| T311 | 28.1 | 32.2 | 42.64 | -2.90 | 0.00 | 0.00 |
| T313 | 28.8 | 33.2 | 43.84 | -3.11 | 0.57 | -0.15 |
| T314 | 25.4 | 30.4 | 39.46 | -3.54 | -1.52 | -0.47 |
| T317 | 25.0 | 31.7 | 40.09 | -4.74 | -1.22 | -1.35 |
| T318 | 23.8 | 30.1 | 38.11 | -4.45 | -2.16* | -1.14 |
| T319 | 22.4 | 27.0 | 34.93 | -3.25 | -3.68§ | -0.26 |
| T320 | 28.0 | 32.0 | 42.43 | -2.83 | -0.10 | 0.05 |
| T321 | 28.3 | 32.6 | 43.06 | -3.04 | 0.20 | -0.10 |
| T322 | 27.1 | 31.1 | 41.15 | -2.83 | -0.71 | 0.05 |
| T323 | 31.8 | 33.2 | 45.96 | -0.99 | 1.58 | 1.40 |
| T325 | 27.3 | 31.0 | 41.22 | -2.62 | -0.68 | 0.21 |
| T327 | 28.9 | 29.6 | 41.37 | -0.49 | -0.61 | 1.77 |
| T337 | 27.7 | 32.3 | 42.43 | -3.25 | -0.10 | -0.26 |
| T340 | 26.9 | 31.9 | 41.58 | -3.54 | -0.51 | -0.47 |
| T342 | 24.5 | 27.5 | 36.77 | -2.12 | -2.80* | 0.57 |
| T343 | 30.7 | 31.8 | 44.19 | -0.78 | 0.74 | 1.55 |
| T344 | 26.1 | 28.4 | 38.54 | -1.63 | -1.95 | 0.93 |
| T345 | 29.6 | 31.8 | 43.42 | -1.56 | 0.37 | 0.98 |
| T346 | 28.6 | 32.9 | 43.49 | -3.04 | 0.41 | -0.10 |
| T347 | 20.6 | 26.4 | 33.23 | -4.10 | -4.49§ | -0.88 |
| T348 | 30.9 | 37.3 | 48.22 | -4.53 | 2.66* | -1.20 |
| T350 | 15.0 | 29.0 | 31.11 | -9.90 | -5.50§ | -5.13§ |
| T351 | 27.0 | 32.2 | 41.86 | -3.68 | -0.37 | -0.57 |
| T352 | 29.3 | 30.5 | 42.28 | -0.85 | -0.17 | 1.50 |
| T353 | 27.2 | 29.5 | 40.09 | -1.63 | -1.22 | 0.93 |

三天抗压AD组测试结果统计汇总处理

| 统计量 | A组 | D组 | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 165 | 165 | / | / |
| 中位值 | 28.1 | 31.9 | 42.6385 | -2.8991 |
| 标准IQR | 2.1498 | 1.7791 | 2.0979 | 1.3640 |
| 最小值 | 15.0 | 22.6 | / | / |
| 最大值 | 40.2 | 41.4 | / | / |
| 极差 | 25.2 | 18.8 | / | / |
| 平均值 | 27.9 | 31.9 | / | / |
| 样本方差 | 8.5421 | 6.5363 | / | / |
| 标准偏差 | 2.9 | 2.6 | / | / |
| 稳健CV变异系数 | 7.65% | 5.75% |  |  |

附录C-3

实验室的检测结果和统计处理

三天抗折强度CE组检验结果和统计处理

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 6.0 | 5.5 | 8.13 | 0.35 | -0.44 | 0.00 |
| T2 | 6.3 | 5.9 | 8.63 | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
| T4 | 6.2 | 5.8 | 8.49 | 0.28 | 0.32 | -0.34 |
| T6 | 5.7 | 5.7 | 8.06 | 0.00 | -0.59 | -1.69 |
| T7 | 6.1 | 5.5 | 8.20 | 0.42 | -0.30 | 0.34 |
| T8 | 6.0 | 5.8 | 8.34 | 0.14 | 0.00 | -1.01 |
| T10 | 6.0 | 5.6 | 8.20 | 0.28 | -0.30 | -0.34 |
| T11 | 6.4 | 5.8 | 8.63 | 0.42 | 0.61 | 0.34 |
| T12 | 6.5 | 5.6 | 8.56 | 0.64 | 0.46 | 1.40 |
| T15 | 6.5 | 6.4 | 9.12 | 0.07 | 1.64 | -1.35 |
| T17 | 5.5 | 5.2 | 7.57 | 0.21 | -1.62 | -0.67 |
| T19 | 6.4 | 6.0 | 8.77 | 0.28 | 0.91 | -0.34 |
| T20 | 6.4 | 6.0 | 8.77 | 0.28 | 0.91 | -0.34 |
| T21 | 5.8 | 5.5 | 7.99 | 0.21 | -0.74 | -0.67 |
| T24 | 6.2 | 5.8 | 8.49 | 0.28 | 0.32 | -0.34 |
| T25 | 6.0 | 5.6 | 8.20 | 0.28 | -0.30 | -0.34 |
| T26 | 5.7 | 5.8 | 8.13 | -0.07 | -0.44 | -2.02 * |
| T30 | 5.7 | 5.0 | 7.57 | 0.49 | -1.62 | 0.67 |
| T31 | 5.8 | 5.4 | 7.92 | 0.28 | -0.89 | -0.34 |
| T36 | 6.3 | 6.2 | 8.84 | 0.07 | 1.05 | -1.35 |
| T37 | 6.0 | 6.0 | 8.49 | 0.00 | 0.32 | -1.69 |
| T39 | 6.7 | 6.4 | 9.26 | 0.21 | 1.94 | -0.67 |
| T40 | 6.3 | 5.8 | 8.56 | 0.35 | 0.46 | 0.00 |
| T41 | 6.0 | 6.2 | 8.63 | -0.14 | 0.61 | -2.36 * |
| T42 | 6.2 | 5.6 | 8.34 | 0.42 | 0.00 | 0.34 |
| T44 | 5.8 | 5.3 | 7.85 | 0.35 | -1.03 | 0.00 |
| T45 | 5.9 | 5.3 | 7.92 | 0.42 | -0.89 | 0.34 |
| T46 | 6.3 | 6.1 | 8.77 | 0.14 | 0.91 | -1.01 |
| T47 | 6.5 | 5.9 | 8.77 | 0.42 | 0.91 | 0.34 |
| T49 | 6.6 | 4.9 | 8.13 | 1.20 | -0.44 | 4.10§ |
| T53 | 5.9 | 5.9 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
| T54 | 6.4 | 5.8 | 8.63 | 0.42 | 0.61 | 0.34 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T55 | 5.9 | 6.0 | 8.41 | -0.07 | 0.15 | -2.02* |
| T58 | 6.0 | 5.4 | 8.06 | 0.42 | -0.59 | 0.34 |
| T59 | 5.8 | 5.3 | 7.85 | 0.35 | -1.03 | 0.00 |
| T62 | 6.2 | 5.7 | 8.41 | 0.35 | 0.15 | 0.00 |
| T63 | 6.4 | 6.1 | 8.84 | 0.21 | 1.05 | -0.67 |
| T66 | 6.6 | 6.3 | 9.12 | 0.21 | 1.64 | -0.67 |
| T68 | 5.8 | 6.0 | 8.34 | -0.14 | 0.00 | -2.36* |
| T69 | 6.0 | 5.5 | 8.13 | 0.35 | -0.44 | 0.00 |
| T71 | 6.2 | 5.8 | 8.49 | 0.28 | 0.32 | -0.34 |
| T73 | 6.8 | 6.5 | 9.40 | 0.21 | 2.23* | -0.67 |
| T74 | 6.6 | 5.8 | 8.77 | 0.57 | 0.91 | 1.06 |
| T79 | 5.7 | 5.1 | 7.64 | 0.42 | -1.48 | 0.34 |
| T81 | 6.8 | 6.5 | 9.40 | 0.21 | 2.23* | -0.67 |
| T94 | 5.9 | 5.5 | 8.06 | 0.28 | -0.59 | -0.34 |
| T95 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T97 | 6.0 | 5.7 | 8.27 | 0.21 | -0.15 | -0.67 |
| T99 | 6.5 | 6.0 | 8.84 | 0.35 | 1.05 | 0.00 |
| T100 | 6.2 | 5.4 | 8.20 | 0.57 | -0.30 | 1.06 |
| T101 | 6.3 | 5.8 | 8.56 | 0.35 | 0.46 | 0.00 |
| T102 | 6.5 | 6.2 | 8.98 | 0.21 | 1.35 | -0.67 |
| T103 | 7.0 | 7.1 | 9.97 | -0.07 | 3.44§ | -2.02* |
| T104 | 5.3 | 4.4 | 6.86 | 0.64 | -3.12§ | 1.40 |
| T105 | 6.9 | 6.6 | 9.55 | 0.21 | 2.55* | -0.67 |
| T108 | 6.5 | 5.8 | 8.70 | 0.49 | 0.76 | 0.67 |
| T109 | 6.6 | 6.2 | 9.05 | 0.28 | 1.50 | -0.34 |
| T110 | 5.7 | 5.4 | 7.85 | 0.21 | -1.03 | -0.67 |
| T111 | 6.3 | 5.3 | 8.20 | 0.71 | -0.30 | 1.73 |
| T113 | 6.2 | 5.4 | 8.20 | 0.57 | -0.30 | 1.06 |
| T114 | 6.3 | 6.4 | 8.98 | -0.07 | 1.35 | -2.02* |
| T116 | 5.8 | 4.8 | 7.50 | 0.71 | -1.77 | 1.73 |
| T117 | 6.3 | 5.8 | 8.56 | 0.35 | 0.46 | 0.00 |
| T118 | 5.6 | 6.0 | 8.20 | -0.28 | -0.30 | -3.04§ |
| T122 | 5.8 | 5.0 | 7.64 | 0.57 | -1.48 | 1.06 |
| T124 | 5.9 | 5.4 | 7.99 | 0.35 | -0.74 | 0.00 |
| T126 | 5.4 | 4.9 | 7.28 | 0.35 | -2.23* | 0.00 |
| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| T127 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T131 | 5.9 | 5.3 | 7.92 | 0.42 | -0.89 | 0.34 |
| T132 | 6.3 | 5.7 | 8.49 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
| T135 | 6.4 | 5.7 | 8.56 | 0.49 | 0.46 | 0.67 |
| T136 | 6.4 | 5.8 | 8.63 | 0.42 | 0.61 | 0.34 |
| T137 | 6.2 | 6.3 | 8.84 | -0.07 | 1.05 | -2.02* |
| T140 | 6.4 | 5.9 | 8.70 | 0.35 | 0.76 | 0.00 |
| T143 | 6.1 | 5.4 | 8.13 | 0.49 | -0.44 | 0.67 |
| T144 | 5.6 | 5.1 | 7.57 | 0.35 | -1.62 | 0.00 |
| T145 | 6.2 | 5.6 | 8.34 | 0.42 | 0.00 | 0.34 |
| T147 | 6.6 | 6.0 | 8.91 | 0.42 | 1.20 | 0.34 |
| T149 | 6.5 | 6.2 | 8.98 | 0.21 | 1.35 | -0.67 |
| T151 | 6.0 | 6.0 | 8.49 | 0.00 | 0.32 | -1.69 |
| T154 | 5.8 | 5.4 | 7.92 | 0.28 | -0.89 | -0.34 |
| T156 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T157 | 5.7 | 5.3 | 7.78 | 0.28 | -1.18 | -0.34 |
| T160 | 5.4 | 5.5 | 7.71 | -0.07 | -1.33 | -2.02* |
| T162 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T163 | 6.4 | 5.4 | 8.34 | 0.71 | 0.00 | 1.73 |
| T164 | 6.0 | 5.5 | 8.13 | 0.35 | -0.44 | 0.00 |
| T166 | 6.4 | 6.2 | 8.91 | 0.14 | 1.20 | -1.01 |
| T168 | 5.6 | 5.1 | 7.57 | 0.35 | -1.62 | 0.00 |
| T170 | 6.4 | 5.5 | 8.41 | 0.64 | 0.15 | 1.40 |
| T171 | 6.5 | 6.1 | 8.91 | 0.28 | 1.20 | -0.34 |
| T172 | 6.1 | 5.4 | 8.13 | 0.49 | -0.44 | 0.67 |
| T173 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T174 | 6.7 | 6.8 | 9.55 | -0.07 | 2.55 * | -2.02 * |
| T176 | 6.6 | 6.0 | 8.91 | 0.42 | 1.20 | 0.34 |
| T177 | 6.8 | 6.8 | 9.62 | 0.00 | 2.70 * | -1.69 |
| T178 | 6.4 | 5.9 | 8.70 | 0.35 | 0.76 | 0.00 |
| T179 | 5.8 | 5.5 | 7.99 | 0.21 | -0.74 | -0.67 |
| T180 | 6.6 | 5.8 | 8.77 | 0.57 | 0.91 | 1.06 |
| T182 | 6.7 | 6.4 | 9.26 | 0.21 | 1.94 | -0.67 |
| T184 | 6.3 | 5.7 | 8.49 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
| T185 | 6.5 | 6.3 | 9.05 | 0.14 | 1.50 | -1.01 |
| T186 | 6.5 | 6.1 | 8.91 | 0.28 | 1.20 | -0.34 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T188 | 5.7 | 5.4 | 7.85 | 0.21 | -1.03 | -0.67 |
| T189 | 6.3 | 5.5 | 8.34 | 0.57 | 0.00 | 1.06 |
| T190 | 6.2 | 5.6 | 8.34 | 0.42 | 0.00 | 0.34 |
| T192 | 7.8 | 7.2 | 10.61 | 0.42 | 4.78§ | 0.34 |
| T193 | 6.3 | 6.1 | 8.77 | 0.14 | 0.91 | -1.01 |
| T195 | 6.0 | 5.8 | 8.34 | 0.14 | 0.00 | -1.01 |
| T197 | 5.9 | 5.7 | 8.20 | 0.14 | -0.30 | -1.01 |
| T198 | 6.0 | 5.2 | 7.92 | 0.57 | -0.89 | 1.06 |
| T200 | 5.9 | 5.7 | 8.20 | 0.14 | -0.30 | -1.01 |
| T202 | 6.4 | 5.9 | 8.70 | 0.35 | 0.76 | 0.00 |
| T207 | 6.5 | 6.1 | 8.91 | 0.28 | 1.20 | -0.34 |
| T209 | 6.4 | 5.9 | 8.70 | 0.35 | 0.76 | 0.00 |
| T210 | 6.6 | 5.6 | 8.63 | 0.71 | 0.61 | 1.73 |
| T213 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T214 | 6.8 | 6.0 | 9.05 | 0.57 | 1.50 | 1.06 |
| T215 | 6.5 | 5.9 | 8.77 | 0.42 | 0.91 | 0.34 |
| T217 | 6.0 | 5.5 | 8.13 | 0.35 | -0.44 | 0.00 |
| T218 | 6.1 | 5.7 | 8.34 | 0.28 | 0.00 | -0.34 |
| T219 | 6.6 | 6.4 | 9.19 | 0.14 | 1.79 | -1.01 |
| T223 | 7.1 | 6.1 | 9.33 | 0.71 | 2.09 * | 1.73 |
| T229 | 6.0 | 5.6 | 8.20 | 0.28 | -0.30 | -0.34 |
| T232 | 6.4 | 5.7 | 8.56 | 0.49 | 0.46 | 0.67 |
| T235 | 5.8 | 5.4 | 7.92 | 0.28 | -0.89 | -0.34 |
| T236 | 6.4 | 5.5 | 8.41 | 0.64 | 0.15 | 1.40 |
| T237 | 6.7 | 6.3 | 9.19 | 0.28 | 1.79 | -0.34 |
| T239 | 5.9 | 5.9 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
| T240 | 6.6 | 6.2 | 9.05 | 0.28 | 1.50 | -0.34 |
| T242 | 6.4 | 5.8 | 8.63 | 0.42 | 0.61 | 0.34 |
| T247 | 6.9 | 6.5 | 9.48 | 0.28 | 2.40* | -0.34 |
| T248 | 6.0 | 5.5 | 8.13 | 0.35 | -0.44 | 0.00 |
| T249 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.15 | 0.67 |
| T252 | 6.3 | 5.7 | 8.49 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
| T253 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |
| T254 | 6.3 | 6.1 | 8.77 | 0.14 | 0.91 | -1.01 |
| T255 | 6.0 | 5.3 | 7.99 | 0.49 | -0.74 | 0.67 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T256 | 6.2 | 6.1 | 8.70 | 0.07 | 0.76 | -1.35 |
| T258 | 5.1 | 4.8 | 7.00 | 0.21 | -2.82* | -0.67 |
| T261 | 5.8 | 5.3 | 7.85 | 0.35 | -1.03 | 0.00 |
| T264 | 5.3 | 6.4 | 8.27 | -0.78 | -0.15 | -5.44§ |
| T266 | 6.3 | 5.8 | 8.56 | 0.35 | 0.46 | 0.00 |
| T267 | 6.0 | 5.7 | 8.27 | 0.21 | -0.15 | -0.67 |
| T268 | 6.9 | 6.4 | 9.40 | 0.35 | 2.23* | 0.00 |
| T269 | 6.4 | 6.2 | 8.91 | 0.14 | 1.20 | -1.01 |
| T270 | 5.9 | 5.0 | 7.71 | 0.64 | -1.33 | 1.40 |
| T274 | 6.0 | 5.5 | 8.13 | 0.35 | -0.44 | 0.00 |
| T275 | 6.1 | 5.7 | 8.34 | 0.28 | 0.00 | -0.34 |
| T277 | 6.0 | 5.6 | 8.20 | 0.28 | -0.30 | -0.34 |
| T278 | 6.5 | 5.7 | 8.63 | 0.57 | 0.61 | 1.06 |
| T279 | 6.2 | 5.6 | 8.34 | 0.42 | 0.00 | 0.34 |
| T280 | 6.4 | 5.8 | 8.63 | 0.42 | 0.61 | 0.34 |
| T283 | 5.5 | 5.1 | 7.50 | 0.28 | -1.77 | -0.34 |
| T284 | 6.1 | 5.4 | 8.13 | 0.49 | -0.44 | 0.67 |
| T286 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.15 | 0.67 |
| T287 | 6.4 | 5.8 | 8.63 | 0.42 | 0.61 | 0.34 |
| T289 | 6.2 | 6.1 | 8.70 | 0.07 | 0.76 | -1.35 |
| T295 | 6.5 | 5.7 | 8.63 | 0.57 | 0.61 | 1.06 |
| T296 | 6.1 | 6.2 | 8.70 | -0.07 | 0.76 | -2.02* |
| T298 | 5.9 | 5.9 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
| T301 | 6.6 | 6.0 | 8.91 | 0.42 | 1.20 | 0.34 |
| T303 | 6.1 | 5.5 | 8.20 | 0.42 | -0.30 | 0.34 |
| T304 | 6.3 | 6.0 | 8.70 | 0.21 | 0.76 | -0.67 |
| T305 | 8.3 | 6.4 | 10.39 | 1.34 | 4.32§ | 4.77§ |
| T306 | 6.1 | 5.3 | 8.06 | 0.57 | -0.59 | 1.06 |
| T310 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.15 | 0.67 |
| T312 | 6.3 | 5.3 | 8.20 | 0.71 | -0.30 | 1.73 |
| T315 | 5.9 | 5.6 | 8.13 | 0.21 | -0.44 | -0.67 |
| T316 | 6.3 | 5.8 | 8.56 | 0.35 | 0.46 | 0.00 |
| T324 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.15 | 0.67 |
| T326 | 5.9 | 5.7 | 8.20 | 0.14 | -0.30 | -1.01 |
| T328 | 6.7 | 6.1 | 9.05 | 0.42 | 1.50 | 0.34 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T329 | 5.6 | 4.5 | 7.14 | 0.78 | -2.53* | 2.07* |
| T330 | 7.4 | 6.9 | 10.11 | 0.35 | 3.73§ | 0.00 |
| T331 | 5.5 | 5.3 | 7.64 | 0.14 | -1.48 | -1.01 |
| T332 | 6.8 | 6.0 | 9.05 | 0.57 | 1.50 | 1.06 |
| T333 | 5.8 | 5.5 | 7.99 | 0.21 | -0.74 | -0.67 |
| T334 | 6.5 | 5.3 | 8.34 | 0.85 | 0.00 | 2.41* |
| T335 | 5.7 | 5.6 | 7.99 | 0.07 | -0.74 | -1.35 |
| T336 | 6.3 | 5.6 | 8.41 | 0.49 | 0.15 | 0.67 |
| T338 | 5.9 | 6.1 | 8.49 | -0.14 | 0.32 | -2.36* |
| T339 | 8.3 | 7.8 | 11.38 | 0.35 | 6.41§ | 0.00 |
| T341 | 6.0 | 5.8 | 8.34 | 0.14 | 0.00 | -1.01 |
| T349 | 6.6 | 6.1 | 8.98 | 0.35 | 1.35 | 0.00 |

三天抗折CE组测试结果统计汇总处理

| 统计量 | C组 | E组 | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 185 | 185 | / | / |
| 中位值 | 6.2 | 5.7 | 8.3400 | 0.3500 |
| 标准IQR | 0.2965 | 0.4448 | 0.4744 | 0.2076 |
| 最小值 | 5.1 | 4.4 | / | / |
| 最大值 | 8.3 | 7.8 | / | / |
| 极差 | 3.2 | 3.4 | / | / |
| 平均值 | 6.2 | 5.8 | / | / |
| 样本方差 | 0.1982 | 0.2224 | / | / |
| 标准偏差 | 5.0815 | 6.8278 | / | / |
| 稳健CV变异系数 | 4.78% | 7.80% |  |  |

附录C-4

实验室的检测结果和统计处理

三天抗压强度CE组检验结果和统计处理

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 28.6 | 26.8 | 39.17 | 1.27 | -0.64 | -0.22 |
| T2 | 30.6 | 28.5 | 41.79 | 1.48 | 0.75 | 0.00 |
| T4 | 31.7 | 29.6 | 43.35 | 1.48 | 1.58 | 0.00 |
| T6 | 28.6 | 27.2 | 39.46 | 0.99 | -0.49 | -0.52 |
| T7 | 30.6 | 26.6 | 40.45 | 2.83 | 0.04 | 1.43 |
| T8 | 28.6 | 26.8 | 39.17 | 1.27 | -0.64 | -0.22 |
| T10 | 28.9 | 26.8 | 39.39 | 1.48 | -0.53 | 0.00 |
| T11 | 29.5 | 27.6 | 40.38 | 1.34 | 0.00 | -0.15 |
| T12 | 31.9 | 27.8 | 42.21 | 2.90 | 0.97 | 1.51 |
| T15 | 31.3 | 29.4 | 42.92 | 1.34 | 1.35 | -0.15 |
| T17 | 33.6 | 32.5 | 46.74 | 0.78 | 3.38§ | -0.74 |
| T19 | 28.3 | 26.2 | 38.54 | 1.48 | -0.98 | 0.00 |
| T20 | 31.1 | 29.5 | 42.85 | 1.13 | 1.31 | -0.37 |
| T21 | 29.4 | 27.6 | 40.31 | 1.27 | -0.04 | -0.22 |
| T24 | 28.5 | 26.2 | 38.68 | 1.63 | -0.90 | 0.16 |
| T25 | 29.5 | 27.4 | 40.23 | 1.48 | -0.08 | 0.00 |
| T26 | 29.9 | 30.3 | 42.57 | -0.28 | 1.16 | -1.87 |
| T30 | 25.4 | 23.0 | 34.22 | 1.70 | -3.27§ | 0.23 |
| T31 | 28.5 | 26.2 | 38.68 | 1.63 | -0.90 | 0.16 |
| T36 | 27.9 | 26.6 | 38.54 | 0.92 | -0.98 | -0.59 |
| T37 | 31.2 | 29.8 | 43.13 | 0.99 | 1.46 | -0.52 |
| T39 | 29.6 | 30.3 | 42.36 | -0.49 | 1.05 | -2.09* |
| T40 | 29.6 | 27.4 | 40.31 | 1.56 | -0.04 | 0.08 |
| T41 | 30.2 | 30.2 | 42.71 | 0.00 | 1.24 | -1.57 |
| T42 | 29.4 | 27.7 | 40.38 | 1.20 | 0.00 | -0.30 |
| T44 | 29.1 | 26.6 | 39.39 | 1.77 | -0.53 | 0.31 |
| T45 | 32.5 | 28.4 | 43.06 | 2.90 | 1.42 | 1.51 |
| T46 | 30.7 | 28.4 | 41.79 | 1.63 | 0.75 | 0.16 |
| T47 | 25.8 | 24.9 | 35.85 | 0.64 | -2.41* | -0.89 |
| T49 | 30.5 | 25.9 | 39.88 | 3.25 | -0.27 | 1.88 |
| T53 | 30.0 | 28.5 | 41.37 | 1.06 | 0.53 | -0.45 |
| T54 | 30.5 | 29.3 | 42.28 | 0.85 | 1.01 | -0.67 |
| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| T55 | 31.7 | 29.7 | 43.42 | 1.41 | 1.61 | -0.07 |
| T58 | 30.4 | 26.9 | 40.52 | 2.47 | 0.07 | 1.05 |
| T59 | 29.6 | 26.1 | 39.39 | 2.47 | -0.53 | 1.05 |
| T62 | 26.1 | 24.5 | 35.78 | 1.13 | -2.44* | -0.37 |
| T63 | 30.8 | 30.2 | 43.13 | 0.42 | 1.46 | -1.13 |
| T66 | 32.9 | 30.4 | 44.76 | 1.77 | 2.33* | 0.31 |
| T68 | 29.4 | 29.8 | 41.86 | -0.28 | 0.79 | -1.87 |
| T69 | 30.7 | 27.7 | 41.30 | 2.12 | 0.49 | 0.68 |
| T71 | 30.0 | 27.1 | 40.38 | 2.05 | 0.00 | 0.61 |
| T73 | 29.2 | 26.9 | 39.67 | 1.63 | -0.38 | 0.16 |
| T74 | 28.7 | 25.6 | 38.40 | 2.19 | -1.05 | 0.75 |
| T79 | 30.6 | 28.5 | 41.79 | 1.48 | 0.75 | 0.00 |
| T81 | 31.2 | 30.9 | 43.91 | 0.21 | 1.87 | -1.35 |
| T94 | 25.6 | 24.1 | 35.14 | 1.06 | -2.78* | -0.45 |
| T95 | 30.5 | 26.6 | 40.38 | 2.76 | 0.00 | 1.36 |
| T97 | 25.2 | 24.4 | 35.07 | 0.57 | -2.82* | -0.97 |
| T99 | 31.7 | 29.2 | 43.06 | 1.77 | 1.42 | 0.31 |
| T100 | 26.9 | 25.2 | 36.84 | 1.20 | -1.88 | -0.30 |
| T101 | 29.5 | 26.4 | 39.53 | 2.19 | -0.45 | 0.75 |
| T102 | 32.2 | 33.3 | 46.32 | -0.78 | 3.15§ | -2.40* |
| T103 | 34.4 | 32.8 | 47.52 | 1.13 | 3.79§ | -0.37 |
| T104 | 24.5 | 23.4 | 33.87 | 0.78 | -3.46§ | -0.74 |
| T105 | 32.8 | 31.2 | 45.25 | 1.13 | 2.59 | -0.37 |
| T108 | 28.6 | 26.6 | 39.03 | 1.41 | -0.72 | -0.07 |
| T109 | 29.4 | 27.7 | 40.38 | 1.20 | 0.00 | -0.30 |
| T110 | 28.6 | 27.6 | 39.74 | 0.71 | -0.34 | -0.82 |
| T111 | 27.6 | 24.9 | 37.12 | 1.91 | -1.73 | 0.46 |
| T113 | 30.2 | 27.3 | 40.66 | 2.05 | 0.15 | 0.61 |
| T114 | 26.8 | 25.9 | 37.26 | 0.64 | -1.66 | -0.89 |
| T116 | 29.3 | 23.1 | 37.05 | 4.38 | -1.77 | 3.08§ |
| T117 | 30.3 | 26.8 | 40.38 | 2.47 | 0.00 | 1.05 |
| T118 | 30.4 | 31.1 | 43.49 | -0.49 | 1.65 | -2.09* |
| T122 | 31.0 | 25.6 | 40.02 | 3.82 | -0.19 | 2.49* |
| T124 | 31.4 | 28.9 | 42.64 | 1.77 | 1.20 | 0.31 |
| T126 | 24.8 | 22.3 | 33.30 | 1.77 | -3.76§ | 0.31 |
| T127 | 30.3 | 26.6 | 40.23 | 2.62 | -0.08 | 1.21 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T131 | 32.4 | 29.4 | 43.70 | 2.12 | 1.76 | 0.68 |
| T132 | 32.1 | 30.0 | 43.91 | 1.48 | 1.87 | 0.00 |
| T135 | 30.3 | 27.4 | 40.80 | 2.05 | 0.22 | 0.61 |
| T136 | 29.8 | 26.9 | 40.09 | 2.05 | -0.15 | 0.61 |
| T137 | 30.0 | 27.8 | 40.87 | 1.56 | 0.26 | 0.08 |
| T140 | 31.2 | 27.8 | 41.72 | 2.40 | 0.71 | 0.98 |
| T143 | 30.1 | 28.6 | 41.51 | 1.06 | 0.60 | -0.45 |
| T144 | 30.6 | 27.2 | 40.87 | 2.40 | 0.26 | 0.98 |
| T145 | 30.5 | 26.5 | 40.31 | 2.83 | -0.04 | 1.43 |
| T147 | 29.5 | 26.8 | 39.81 | 1.91 | -0.30 | 0.46 |
| T149 | 31.7 | 30.0 | 43.63 | 1.20 | 1.73 | -0.30 |
| T151 | 30.6 | 29.2 | 42.28 | 0.99 | 1.01 | -0.52 |
| T154 | 28.9 | 27.2 | 39.67 | 1.20 | -0.38 | -0.30 |
| T156 | 30.2 | 26.9 | 40.38 | 2.33 | 0.00 | 0.90 |
| T157 | 29.5 | 28.5 | 41.01 | 0.71 | 0.33 | -0.82 |
| T160 | 26.2 | 26.6 | 37.34 | -0.28 | -1.61 | -1.87 |
| T162 | 30.0 | 26.5 | 39.95 | 2.47 | -0.23 | 1.05 |
| T163 | 30.1 | 28.4 | 41.37 | 1.20 | 0.53 | -0.30 |
| T164 | 29.4 | 27.7 | 40.38 | 1.20 | 0.00 | -0.30 |
| T166 | 30.8 | 30.1 | 43.06 | 0.49 | 1.42 | -1.05 |
| T168 | 29.2 | 26.6 | 39.46 | 1.84 | -0.49 | 0.38 |
| T170 | 30.0 | 27.4 | 40.59 | 1.84 | 0.11 | 0.38 |
| T171 | 29.8 | 27.1 | 40.23 | 1.91 | -0.08 | 0.46 |
| T172 | 30.1 | 27.2 | 40.52 | 2.05 | 0.07 | 0.61 |
| T173 | 30.4 | 26.4 | 40.16 | 2.83 | -0.12 | 1.43 |
| T174 | 27.0 | 26.7 | 37.97 | 0.21 | -1.28 | -1.35 |
| T176 | 27.7 | 27.8 | 39.24 | -0.07 | -0.61 | -1.65 |
| T177 | 30.7 | 27.7 | 41.30 | 2.12 | 0.49 | 0.68 |
| T178 | 31.1 | 28.7 | 42.28 | 1.70 | 1.01 | 0.23 |
| T179 | 30.4 | 26.9 | 40.52 | 2.47 | 0.07 | 1.05 |
| T180 | 29.8 | 27.0 | 40.16 | 1.98 | -0.12 | 0.53 |
| T182 | 30.5 | 29.3 | 42.28 | 0.85 | 1.01 | -0.67 |
| T184 | 30.1 | 28.5 | 41.44 | 1.13 | 0.56 | -0.37 |
| T185 | 31.6 | 29.5 | 43.20 | 1.48 | 1.50 | 0.00 |
| T186 | 30.3 | 28.4 | 41.51 | 1.34 | 0.60 | -0.15 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T188 | 28.0 | 27.8 | 39.46 | 0.14 | -0.49 | -1.42 |
| T189 | 30.5 | 26.2 | 40.09 | 3.04 | -0.15 | 1.66 |
| T190 | 28.1 | 27.2 | 39.10 | 0.64 | -0.68 | -0.89 |
| T192 | 34.7 | 29.1 | 45.11 | 3.96 | 2.51* | 2.63* |
| T193 | 33.3 | 32.5 | 46.53 | 0.57 | 3.27§ | -0.97 |
| T195 | 28.4 | 27.0 | 39.17 | 0.99 | -0.64 | -0.52 |
| T197 | 26.1 | 26.3 | 37.05 | -0.14 | -1.77 | -1.72 |
| T198 | 30.3 | 26.4 | 40.09 | 2.76 | -0.15 | 1.36 |
| T200 | 29.3 | 28.5 | 40.87 | 0.57 | 0.26 | -0.97 |
| T202 | 31.6 | 27.9 | 42.07 | 2.62 | 0.90 | 1.21 |
| T207 | 32.8 | 31.1 | 45.18 | 1.20 | 2.55* | -0.30 |
| T209 | 32.0 | 31.0 | 44.55 | 0.71 | 2.21* | -0.82 |
| T210 | 27.4 | 25.5 | 37.41 | 1.34 | -1.58 | -0.15 |
| T213 | 29.4 | 26.1 | 39.24 | 2.33 | -0.61 | 0.90 |
| T214 | 27.6 | 26.0 | 37.90 | 1.13 | -1.32 | -0.37 |
| T215 | 27.9 | 26.1 | 38.18 | 1.27 | -1.17 | -0.22 |
| T217 | 30.4 | 29.7 | 42.50 | 0.49 | 1.13 | -1.05 |
| T218 | 27.9 | 27.1 | 38.89 | 0.57 | -0.79 | -0.97 |
| T219 | 29.4 | 29.3 | 41.51 | 0.07 | 0.60 | -1.50 |
| T223 | 30.4 | 26.4 | 40.16 | 2.83 | -0.12 | 1.43 |
| T229 | 29.9 | 27.6 | 40.66 | 1.63 | 0.15 | 0.16 |
| T232 | 30.4 | 27.3 | 40.80 | 2.19 | 0.22 | 0.75 |
| T235 | 29.0 | 26.2 | 39.03 | 1.98 | -0.72 | 0.53 |
| T236 | 30.2 | 27.6 | 40.87 | 1.84 | 0.26 | 0.38 |
| T237 | 29.5 | 26.8 | 39.81 | 1.91 | -0.30 | 0.46 |
| T239 | 28.5 | 28.3 | 40.16 | 0.14 | -0.12 | -1.42 |
| T240 | 31.8 | 29.4 | 43.27 | 1.70 | 1.53 | 0.23 |
| T242 | 29.8 | 27.2 | 40.31 | 1.84 | -0.04 | 0.38 |
| T247 | 28.5 | 28.3 | 40.16 | 0.14 | -0.12 | -1.42 |
| T248 | 27.6 | 25.8 | 37.76 | 1.27 | -1.39 | -0.22 |
| T249 | 33.1 | 30.7 | 45.11 | 1.70 | 2.51* | 0.23 |
| T252 | 30.2 | 27.2 | 40.59 | 2.12 | 0.11 | 0.68 |
| T253 | 30.4 | 26.6 | 40.31 | 2.69 | -0.04 | 1.29 |
| T254 | 26.9 | 25.6 | 37.12 | 0.92 | -1.73 | -0.59 |
| T255 | 30.3 | 26.6 | 40.23 | 2.62 | -0.08 | 1.21 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T256 | 28.1 | 27.6 | 39.39 | 0.35 | -0.53 | -1.20 |
| T258 | 22.7 | 22.1 | 31.68 | 0.42 | -4.62§ | -1.13 |
| T261 | 26.3 | 21.9 | 34.08 | 3.11 | -3.35§ | 1.73 |
| T264 | 26.2 | 31.7 | 40.94 | -3.89 | 0.30 | -5.70§ |
| T266 | 30.3 | 26.9 | 40.45 | 2.40 | 0.04 | 0.98 |
| T267 | 27.3 | 25.8 | 37.55 | 1.06 | -1.50 | -0.45 |
| T268 | 30.2 | 29.3 | 42.07 | 0.64 | 0.90 | -0.89 |
| T269 | 30.4 | 28.9 | 41.93 | 1.06 | 0.82 | -0.45 |
| T270 | 31.9 | 29.0 | 43.06 | 2.05 | 1.42 | 0.61 |
| T274 | 30.3 | 27.3 | 40.73 | 2.12 | 0.19 | 0.68 |
| T275 | 31.7 | 27.6 | 41.93 | 2.90 | 0.82 | 1.51 |
| T277 | 29.5 | 23.4 | 37.41 | 4.31 | -1.58 | 3.01§ |
| T278 | 30.1 | 28.6 | 41.51 | 1.06 | 0.60 | -0.45 |
| T279 | 29.5 | 25.9 | 39.17 | 2.55 | -0.64 | 1.14 |
| T280 | 30.1 | 28.4 | 41.37 | 1.20 | 0.53 | -0.30 |
| T283 | 30.3 | 26.0 | 39.81 | 3.04 | -0.30 | 1.66 |
| T284 | 30.3 | 26.7 | 40.31 | 2.55 | -0.04 | 1.14 |
| T286 | 30.7 | 26.9 | 40.73 | 2.69 | 0.19 | 1.29 |
| T287 | 31.3 | 27.6 | 41.65 | 2.62 | 0.67 | 1.21 |
| T289 | 29.0 | 27.6 | 40.02 | 0.99 | -0.19 | -0.52 |
| T295 | 31.0 | 27.5 | 41.37 | 2.47 | 0.53 | 1.05 |
| T296 | 28.5 | 29.4 | 40.94 | -0.64 | 0.30 | -2.25* |
| T298 | 30.7 | 30.3 | 43.13 | 0.28 | 1.46 | -1.27 |
| T301 | 33.1 | 30.2 | 44.76 | 2.05 | 2.33* | 0.61 |
| T303 | 30.9 | 28.0 | 41.65 | 2.05 | 0.67 | 0.61 |
| T304 | 27.9 | 27.0 | 38.82 | 0.64 | -0.83 | -0.89 |
| T305 | 29.6 | 28.0 | 40.73 | 1.13 | 0.19 | -0.37 |
| T306 | 31.3 | 27.6 | 41.65 | 2.62 | 0.67 | 1.21 |
| T310 | 31.6 | 28.4 | 42.43 | 2.26 | 1.09 | 0.83 |
| T312 | 26.4 | 26.5 | 37.41 | -0.07 | -1.58 | -1.65 |
| T315 | 27.6 | 26.9 | 38.54 | 0.49 | -0.98 | -1.05 |
| T316 | 28.1 | 24.4 | 37.12 | 2.62 | -1.73 | 1.21 |
| T324 | 29.7 | 27.0 | 40.09 | 1.91 | -0.15 | 0.46 |
| T326 | 30.4 | 29.5 | 42.36 | 0.64 | 1.05 | -0.89 |
| T328 | 31.2 | 28.6 | 42.28 | 1.84 | 1.01 | 0.38 |

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T329 | 27.4 | 23.8 | 36.20 | 2.55 | -2.22* | 1.14 |
| T330 | 32.5 | 32.1 | 45.68 | 0.28 | 2.81* | -1.27 |
| T331 | 29.9 | 28.7 | 41.44 | 0.85 | 0.56 | -0.67 |
| T332 | 32.0 | 28.9 | 43.06 | 2.19 | 1.42 | 0.75 |
| T333 | 29.2 | 27.6 | 40.16 | 1.13 | -0.12 | -0.37 |
| T334 | 28.4 | 27.8 | 39.74 | 0.42 | -0.34 | -1.13 |
| T335 | 28.2 | 26.3 | 38.54 | 1.34 | -0.98 | -0.15 |
| T336 | 29.1 | 27.8 | 40.23 | 0.92 | -0.08 | -0.59 |
| T338 | 28.4 | 30.7 | 41.79 | -1.63 | 0.75 | -3.30§ |
| T339 | 26.8 | 26.7 | 37.83 | 0.07 | -1.35 | -1.50 |
| T341 | 25.6 | 26.4 | 36.77 | -0.57 | -1.92 | -2.18* |
| T349 | 30.5 | 28.7 | 41.86 | 1.27 | 0.79 | -0.22 |

三天抗压CE组测试结果统计汇总处理

| 统计量 | C组 | E组 | S | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 185 | 185 | / | / |
| 中位值 | 30.0 | 27.5 | 40.3800 | 1.4800 |
| 标准IQR | 1.5567 | 1.5567 | 1.8829 | 0.9415 |
| 最小值 | 22.7 | 21.9 | / | / |
| 最大值 | 34.7 | 33.3 | / | / |
| 极差 | 12.0 | 11.4 | / | / |
| 平均值 | 29.7 | 27.6 | / | / |
| 样本方差 | 3.6296 | 3.9318 | / | / |
| 标准偏差 | 1.9051 | 1.9829 | / | / |
| 稳健CV变异系数 | 5.19% | 5.66% |  |  |

附录D

附录D-1 三天抗折强度AD组检验结果和统计处理(复测)

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T26 | 5.5 | 6.3 | 8.34 | -0.57 | -0.29 | -0.30 |
| T41 | 5.9 | 6.9 | 9.05 | -0.71 | 1.06 | -0.82 |
| T49 | 5.7 | 6.2 | 8.41 | -0.35 | -0.15 | 0.52 |
| T55 | 6.1 | 6.4 | 8.84 | -0.21 | 0.67 | 1.05 |
| T68 | 5.7 | 6.2 | 8.41 | -0.35 | -0.15 | 0.52 |
| T73 | 5.8 | 6.5 | 8.7 | -0.49 | 0.40 | 0.00 |
| T81 | 6.0 | 6.5 | 8.84 | -0.35 | 0.67 | 0.52 |
| T103 | 5.9 | 6.7 | 8.91 | -0.57 | 0.80 | -0.30 |
| T104 | 6.0 | 6.7 | 8.98 | -0.49 | 0.93 | 0.00 |
| T105 | 4.8 | 6.3 | 7.85 | -1.06 | -1.22 | -2.14* |
| T114 | 5.7 | 6.8 | 8.84 | -0.78 | 0.67 | -1.09 |
| T118 | 4.7 | 6.0 | 7.57 | -0.92 | -1.75 | -1.61 |
| T126 | 5.4 | 6.3 | 8.27 | -0.64 | -0.42 | -0.56 |
| T137 | 6.4 | 7.0 | 9.48 | -0.42 | 1.88 | 0.26 |
| T160 | 6.2 | 6.9 | 9.26 | -0.49 | 1.46 | 0.00 |
| T174 | 8.1 | 7.2 | 10.82 | 0.64 | 4.43§ | 4.23§ |
| T177 | 5.9 | 6.2 | 8.56 | -0.21 | 0.13 | 1.05 |
| T192 | 5.5 | 6.4 | 8.41 | -0.64 | -0.15 | -0.56 |
| T223 | 5.7 | 6.4 | 8.56 | -0.49 | 0.13 | 0.00 |
| T258 | 4.6 | 5.4 | 7.07 | -0.57 | -2.70* | -0.30 |
| T264 | 5.9 | 6.4 | 8.7 | -0.35 | 0.40 | 0.52 |
| T268 | 6.0 | 6.5 | 8.84 | -0.35 | 0.67 | 0.52 |
| T296 | 5.7 | 6.6 | 8.7 | -0.64 | 0.40 | -0.56 |
| T305 | 5.9 | 7.2 | 9.26 | -0.92 | 1.46 | -1.61 |
| T329 | 3.7 | 4.8 | 6.01 | -0.78 | -4.71§ | -1.09 |
| T330 | 5.2 | 6.0 | 7.92 | -0.57 | -1.08 | -0.30 |
| T334 | 5.3 | 6.5 | 8.34 | -0.85 | -0.29 | -1.35 |
| T338 | 6.3 | 7.2 | 9.55 | -0.64 | 2.01* | -0.56 |
| T339 | 7.5 | 8.3 | 11.17 | -0.57 | 5.09§ | -0.30 |

附录D-2 三天抗压强度AD组检验结果和统计处理(复测)

| 实验室编号 | A组 | D组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T17 | 32.1 | 35.4 | 47.73 | -2.33 | 2.43* | 0.42 |
| T30 | 36.2 | 32.4 | 48.51 | 2.69 | 2.80* | 4.10§ |
| T39 | 26.0 | 36.6 | 44.26 | -7.50 | 0.77 | -3.37§ |
| T47 | 27.5 | 28.5 | 39.60 | -0.71 | -1.45 | 1.60 |
| T62 | 25.8 | 29.5 | 39.10 | -2.62 | -1.69 | 0.20 |
| T66 | 31.4 | 35.8 | 47.52 | -3.11 | 2.33* | -0.15 |
| T94 | 27.6 | 31.5 | 41.79 | -2.76 | -0.40 | 0.10 |
| T97 | 24.1 | 29.2 | 37.69 | -3.61 | -2.36* | -0.52 |
| T102 | 27.6 | 33.4 | 43.13 | -4.10 | 0.23 | -0.88 |
| T103 | 29.4 | 32.0 | 43.42 | -1.84 | 0.37 | 0.78 |
| T104 | 27.1 | 29.5 | 40.02 | -1.70 | -1.25 | 0.88 |
| T105 | 20.6 | 29.6 | 35.50 | -6.36 | -3.40§ | -2.54* |
| T116 | 30.0 | 34.4 | 45.54 | -3.11 | 1.38 | -0.15 |
| T118 | 27.0 | 31.2 | 41.15 | -2.97 | -0.71 | -0.05 |
| T122 | 28.9 | 34.2 | 44.62 | -3.75 | 0.94 | -0.62 |
| T126 | 24.2 | 30.6 | 38.75 | -4.53 | -1.85 | -1.20 |
| T192 | 28.3 | 32.4 | 42.92 | -2.90 | 0.13 | 0.00 |
| T193 | 27.9 | 34.5 | 44.12 | -4.67 | 0.71 | -1.30 |
| T207 | 27.1 | 30.5 | 40.73 | -2.40 | -0.91 | 0.37 |
| T209 | 31.6 | 35.9 | 47.73 | -3.04 | 2.43* | -0.10 |
| T249 | 27.8 | 32.8 | 42.85 | -3.54 | 0.10 | -0.47 |
| T258 | 21.6 | 27.1 | 34.44 | -3.89 | -3.91§ | -0.73 |
| T261 | 28.0 | 32.2 | 42.57 | -2.97 | -0.03 | -0.05 |
| T264 | 30.1 | 32.0 | 43.91 | -1.34 | 0.61 | 1.14 |
| T277 | 27.2 | 30.8 | 41.01 | -2.55 | -0.78 | 0.26 |
| T296 | 24.5 | 30.8 | 39.10 | -4.45 | -1.69 | -1.14 |
| T301 | 27.8 | 33.6 | 43.42 | -4.10 | 0.37 | -0.88 |
| T329 | 17.7 | 23.2 | 28.92 | -3.89 | -6.54§ | -0.73 |
| T330 | 26.8 | 29.9 | 40.09 | -2.19 | -1.21 | 0.52 |
| T338 | 29.0 | 32.9 | 43.77 | -2.76 | 0.54 | 0.10 |
| T341 | 26.1 | 29.7 | 39.46 | -2.55 | -1.52 | 0.26 |

附录D-3 三天抗折强度CE组检验结果和统计处理(复测)

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T33 | 6.5 | 5.9 | 8.77 | 0.42 | 0.91 | 0.34 |
| T80 | 6.4 | 6.1 | 8.84 | 0.21 | 1.05 | -0.67 |
| T82 | 6.0 | 5.7 | 8.27 | 0.21 | -0.15 | -0.67 |
| T85 | 5.7 | 5.1 | 7.64 | 0.42 | -1.48 | 0.34 |
| T88 | 5.1 | 5.2 | 7.28 | -0.07 | -2.23* | -2.02* |
| T98 | 5.2 | 5.4 | 7.50 | -0.14 | -1.77 | -2.36* |
| T142 | 5.6 | 6.3 | 8.41 | -0.49 | 0.15 | -4.05§ |
| T152 | 5.8 | 5.3 | 7.85 | 0.35 | -1.03 | 0.00 |
| T159 | 6.8 | 5.4 | 8.63 | 0.99 | 0.61 | 3.08§ |
| T169 | 6.4 | 5.5 | 8.41 | 0.64 | 0.15 | 1.40 |
| T212 | 6.1 | 5.9 | 8.49 | 0.14 | 0.32 | -1.01 |
| T222 | 6.4 | 5.5 | 8.41 | 0.64 | 0.15 | 1.40 |
| T225 | 5.6 | 5.8 | 8.06 | -0.14 | -0.59 | -2.36* |
| T241 | 6.5 | 6.0 | 8.84 | 0.35 | 1.05 | 0.00 |
| T244 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.15 | 0.67 |
| T247 | 7.0 | 6.8 | 9.76 | 0.14 | 2.99* | -1.01 |
| T250 | 6.5 | 5.7 | 8.63 | 0.57 | 0.61 | 1.06 |
| T288 | 6.5 | 6.4 | 9.12 | 0.07 | 1.64 | -1.35 |
| T291 | 6.0 | 5.8 | 8.34 | 0.14 | 0.00 | -1.01 |
| T294 | 7.0 | 6.2 | 9.33 | 0.57 | 2.09* | 1.06 |
| T297 | 6.1 | 5.1 | 7.92 | 0.71 | -0.89 | 1.73 |
| T299 | 5.3 | 4.6 | 7.00 | 0.49 | -2.82* | 0.67 |
| T319 | 6.1 | 5.4 | 8.13 | 0.49 | -0.44 | 0.67 |
| T347 | 5.9 | 5.6 | 8.13 | 0.21 | -0.44 | -0.67 |
| T350 | 6.2 | 5.5 | 8.27 | 0.49 | -0.15 | 0.67 |
| T354 | 5.9 | 5.9 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | -1.69 |

附录D-4 三天抗压强度CE组检验结果和统计处理(复测)

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T13 | 32.3 | 31.2 | 44.90 | 0.78 | 2.40* | -0.74 |
| T27 | 30.7 | 27.1 | 40.87 | 2.55 | 0.26 | 1.14 |
| T29 | 28.5 | 28.5 | 40.31 | 0.00 | -0.04 | -1.57 |
| T32 | 34.5 | 31.0 | 46.32 | 2.47 | 3.15§ | 1.05 |
| T35 | 30.6 | 24.6 | 39.03 | 4.24 | -0.72 | 2.93* |
| T38 | 27.6 | 28.2 | 39.46 | -0.42 | -0.49 | -2.02* |
| T51 | 31.0 | 29.4 | 42.71 | 1.13 | 1.24 | -0.37 |
| T56 | 30.1 | 29.6 | 42.21 | 0.35 | 0.97 | -1.20 |
| T77 | 30.4 | 27.7 | 41.08 | 1.91 | 0.37 | 0.46 |
| T82 | 30.2 | 28.8 | 41.72 | 0.99 | 0.71 | -0.52 |
| T84 | 31.2 | 30.1 | 43.35 | 0.78 | 1.58 | -0.74 |
| T86 | 30.1 | 28.3 | 41.30 | 1.27 | 0.49 | -0.22 |
| T88 | 28.4 | 26.2 | 38.61 | 1.56 | -0.94 | 0.08 |
| T98 | 26.5 | 27.6 | 38.25 | -0.78 | -1.13 | -2.40* |
| T152 | 27.7 | 26.1 | 38.04 | 1.13 | -1.24 | -0.37 |
| T155 | 30.6 | 27.1 | 40.80 | 2.47 | 0.22 | 1.05 |
| T159 | 31.8 | 27.2 | 41.72 | 3.25 | 0.71 | 1.88 |
| T169 | 30.9 | 26.8 | 40.80 | 2.90 | 0.22 | 1.51 |
| T212 | 31.2 | 28.5 | 42.21 | 1.91 | 0.97 | 0.46 |
| T225 | 29.5 | 26.8 | 39.81 | 1.91 | -0.30 | 0.46 |
| T231 | 32.6 | 29.2 | 43.70 | 2.40 | 1.76 | 0.98 |
| T233 | 33.1 | 28.9 | 43.84 | 2.97 | 1.84 | 1.58 |
| T238 | 31.3 | 29.2 | 42.78 | 1.48 | 1.27 | 0.00 |
| T260 | 31.7 | 27.5 | 41.86 | 2.97 | 0.79 | 1.58 |
| T273 | 30.8 | 27.2 | 41.01 | 2.55 | 0.33 | 1.14 |
| T276 | 33.5 | 29.8 | 44.76 | 2.62 | 2.33* | 1.21 |
| T285 | 29.8 | 27.2 | 40.31 | 1.84 | -0.04 | 0.38 |
| T288 | 26.1 | 25.6 | 36.56 | 0.35 | -2.03* | -1.20 |
| T290 | 29.1 | 27.3 | 39.88 | 1.27 | -0.27 | -0.22 |
| T291 | 29.7 | 27.7 | 40.59 | 1.41 | 0.11 | -0.07 |
| T297 | 28.7 | 29.9 | 41.44 | -0.85 | 0.56 | -2.47* |
| T302 | 30.6 | 28.2 | 41.58 | 1.70 | 0.64 | 0.23 |
| T308 | 32.3 | 30.7 | 44.55 | 1.13 | 2.21* | -0.37 |
| T318 | 20.3 | 23.6 | 31.04 | -2.33 | -4.96§ | -4.05§ |

附录D-5 三天抗压强度CE组检验结果和统计处理(复测)

| 实验室编号 | C组 | E组 | S | D | ZB | ZW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T319 | 26.0 | 23.6 | 35.07 | 1.70 | -2.82* | 0.23 |
| T342 | 28.5 | 28.2 | 40.09 | 0.21 | -0.15 | -1.35 |
| T347 | 28.2 | 27.7 | 39.53 | 0.35 | -0.45 | -1.20 |
| T348 | 31.5 | 28.8 | 42.64 | 1.91 | 1.20 | 0.46 |
| T350 | 30.8 | 26.9 | 40.80 | 2.76 | 0.22 | 1.36 |
| T354 | 28.8 | 28.4 | 40.45 | 0.28 | 0.04 | -1.27 |

# 附件1：能力验证计划通知

陕西省产品质量监督检验所

关于邀请参加2013年陕西省质量技术监督局

水泥能力验证计划的通知

各有关单位：

为加强质检机构(实验室)能力建设，验证并提升质检机构(实验室)的检测水平，陕西省质量技术监督局决定2013年组织开展质检机构(实验室)能力验证工作。受陕西省质量技术监督局的委托，我所承担陕西省质量技术监督局2013年能力验证计划项目“普通硅酸盐水泥三天强度项目测定”的实施和协调工作。根据陕西省质量技术监督局通知(陕质监认(2013)10号)的要求，为做好此项工作，现将有关事项通知如下：

一、开展本次质检机构(实验室)检测能力验证工作的目的是为了了解该检测领域的整体水平，能力验证的结果是质检机构(实验室)在有关领域检测能力的客观反映，本次能力验证为质检机构(实验室)之间进行结果比对和交流提供了技术平台，也为质检机构(实验室)展示自身检验能力水平提供了沟通机会。

二、本次能力验证选用通用硅酸盐水泥中普通硅酸盐水泥三天(抗折、抗压)强度项目参数。

三、已获得计量认证/验收(授权)资质认定并具有此次能力验证计划项目检测能力的各质检机构(实验室)，必须参加本次能力验证活动。因故不能参加的，应事前向陕西省质量技术监督局做出书面说明，同时报本所。无故不参加本次能力验证活动的，陕西省质量技术监督局将视情况对其资质做出处理决定。对于新申请资质认定(计量认定/授权)的质检机构(实验室)，参加本次能力验证结果将计入参加能力验证记录，并在资质认定现场评审中予以利用。欢迎社会其他质检机构(实验室)、企业内部实验室参加本次能力验证活动。

四、根据陕西省质量技术监督局通知(陕质监认(2013)10号)规定，参加本次能力验证的质检机构和实验室，需向项目协调单位支付能力验证费用。本着不盈利的原则，本次验证向参加单位收取成本费捌佰元整(800.00元，两个样品)，款项请寄交下列帐户：

户名：陕西质量认证咨询中心

帐号：3700021309014461428

开户行：西安市工商行新城支行（0102055）

五、为保证此次能力验证计划的顺利进行，请各质检机构(实验室)于2013年8月10日前，将能力验证计划报名表尽快以邮寄或传真方式发至我所。

六、更为详尽的内容可在www.snzhijian.com网上查询，陕西省质量技术监督局《关于下达2013年能力验证计划的通知》陕质监认(2013)10号文件可在网上下载。

各单位在参加能力验证过程中如遇到问题，请及时与我所及陕西省质量技术监督局认评处联系。

单位名称：陕西省产品质量监督检验所

单位地址：西安市咸宁西路30号            邮编：710048

联系人：王朝阳、蒲笃林               电话029-62653882

传真：029-62653881            网址：www.snzhijian.com

附件：陕西省质量技术监督局2013年能力验证计划报名表，

(报名表下载：www.snzhijian.com )

二零一三年七月二十四日

# 附件2：计划报名表

陕西省质量技术监督局2013年水泥能力验证计划报名表

编 号：SZJ3-01

| 能力验证 计划名称 | 普通硅酸盐水泥中三天强度项目测定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质检机构 （试验室）名称 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  | 电话/传真 |  |
| 已通过计量 认证 | 是 □ 证书编号： 否 □ | 已获授权/验收 | 是 □ 证书编号： 否 □ |
| 实验室负责人 |  | 实验室 联系人 |  |
| 收样方式 | 邮寄□ 自取□ | E-Mail |  |
| 参加的测试 项 目 | 3天强度 |  |  |
| 说明： - 表中“□”为可选择框，在其中划“√”为选择该项内容。 - 表中“收样方式”指实验室拟采取的接收样品的方式。 - 实验室应独立地完成能力验证项目的试验； - 在能力验证技术报告中，出于为实验室保密原因，均以实验室的参加代码表述； - 实验室填好报表应及时返回陕西省产品质量监督检验所，不得无故退出本次计划。返回方式为邮寄或传真，地址：西安市咸宁西路30号，邮编：710048，传真：029-62653881。 实验室负责人签名： 单位盖章： 2013年7月24日 |  |  |  |

# 附件3：能力验证第二轮通知

陕西省产品质量监督检验所

关于邀请参加2013年陕西省质量技术监督局

能力验证计划的第二轮通知

：

我所已正式受理了贵单位参加陕西省质量技术监督局2013《普通硅酸盐水泥三天强度实验室能力验证》的报名，现将有关事项通知如下：

1、代码

贵实验室在本次普通硅酸盐水泥三天强度的检测能力验证计划中代码为     。

本次能力验证中实验室代码为各参加实验室的唯一性标识，能力验证最终报名仅以代码标识各参加实验室。

2、文件

各实验室将收到本通知及《能力验证样品确认函》、《普通硅酸盐水泥三天强度的检测能力验证作业指导书》、《普通硅酸盐水泥三天强度的检测能力验证结果报告单》，请检查核对。

3、样品

贵实验室将收到有编号标识的水泥测试样二份。样品已经过均匀性和稳定性检验。请仔细检查样品的包装情况，填写《能力验证样品确认函》，传真至联系人。如果出现样品包装破损、样品污染等影响测试的情况，请尽快与我所联系，并将样品寄回。

4、结果报告

本次能力验证测试结果报送最终截止日期为2013年   月   日(以邮戳为准)。贵实验室在收到测试样品后，请尽快进行测试，如期上报我所，上报内容见《普通硅酸盐水泥三天强度的检测能力验证作业指导书》。

5、费用

本次能力验证收取费用捌佰元(800.00元)，未缴费的实验室请尽快将款项汇寄下列账户：

户  名：陕西省质量认证咨询中心

账  号：3700021309014461428

开户行：工行新城支行

6、保密承诺

在此次能力验证活动中，组织者将对各参加实验室的测试结果保密。

7、注意事项

本次样品制备采取了防串通数据措施，数据之间无可比性，各参加实验室务必按照日常操作方式报告真实测试结果。

8、其他

本次能力验证既包含了对检验人员操作基本技能的考核，又包括了对仪器设备及环境条件的考核。为保证检验结果准确，请实验室从环境条件、设备校准、标准物质使用等方面予以考虑。

附件：1、能力验证样品确认函

2、普通硅酸盐水泥三天强度的检测能力验证作业指导书

3、普通硅酸盐水泥三天强度的检测能力验证结果报告单

二〇一三年七月二十四日

# 附件4 能力验证样品确认函

陕西省质量技术监督局2013年能力验证样品确认函

项目编号：SZJ13-01

| 能力验证 计划名称 | 普通硅酸盐水泥三天强度的测定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 | 陕西省质量技术监督局 |  |  |
| 实施机构 | 陕西省产品质量监督检验所 |  |  |
| 联系电话／传真 |  | 样品发送人 |  |
| 发送状态 | 完好□，不完好□ | 发送日期 |  |
| 以下由参加能力验证实验室填写： |  |  |  |
| 接收实验室名称： 实验室代码： 样品编号：1、 、2、 联系地址： 电话／传真： 邮 编： 收到样品日期： 联系人： |  |  |  |
| 接收样品时，被测样品状态是否完好： 是□ 否□ |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |
| 接收人签名： |  |  |  |
| 备注： 实验室收到样品后，请及时填写本表格，并尽快传真给陕西省产品质量监督检验所。 联系电话：029-62653882 传真：029-62653881 |  |  |  |

# 附件5 作业指导书

陕西省质量技术监督局2013年能力验证作业指导书

项目编号：SZJ13-01

各参加实验室：

十分感谢贵实验室参加本次普通硅酸盐水泥三天强度测定能力验证计划，贵实验室将收到《关于参加2013年陕西省质量技术监督局实验室能力验证计划的第二轮通知》、 《能力验证样品确认函》、《普通硅酸盐水泥三天强度测定能力验证试验结果报告单》及测试样品二份，请认真阅读各相关内容并仔细检查样品的包装情况，填写《能力验证样品确认函》，立即传真或寄回联系人，如果出现样品包装破损、样品污染等影响测试的情况，请尽快与我所联系，并将样品寄回联系人，

联系人： 王朝阳    蒲笃林

联系电话： 029-62653882       传真：029-62653881

欢迎贵实验室对本次能力验证计划的任何方面提出意见或建议，请与本所联系。请参加实验室在开始测试前认真阅读以下内容：

- 代码

贵实验室在本次能力验证中的代码为：       。

- 样品

每个参加能力验证的实验室获得二份水泥样品，各约3㎏，使用塑料袋密封包

装，每份样品均有样品编号标记。样品已通过均匀性检查和稳定性检查。样品保存在干燥的环境，试验前一天必须将样品送入试验室密封存放在试验环境下24小时后，将样品打开通过0.9mm 的方孔筛，严禁将样品置于高温、暴晒或导致样品损坏的环境。

3、  试验方法

为了增强本次检验结果的可比性，本次能力验证采用国家标准规定方法：按照GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》进行试验。

4、  检测设备、检验人员等影响

检测结果的不确定度诸分量中，设备的校准状态、检验人员的操作性等都是不可忽视的不确定度分量。建议各参加实验室对上述因素加以考虑。

5、检测时间

为了不影响测试结果，请各实验室在收到样品后，尽快检测。

6、结果报告

检测项目报告检测结果及平均值，结果报告中不允许使用“>”或“<”表示。将测试结果填写在《普通硅酸盐水泥三天强度的测定能力验证试验结果报告单》，结果值按国家标准要求保留小数点后一位，同时上报所有检验原始记录，供技术分析使用。

7、上报材料

测试完成后务必于2013年 11月 06日前将《普通硅酸盐水泥三天强度的测定能力验证试验结果报告单》先传真后特快专递至联系人，同时将检测原始记录单寄送至联系人；如使用的检测方法为非标准方法或实验室方法，请将方法文本复印件一并寄送我所联系人。

8、   联络方式：

陕西省产品质量监督检验所

地址：西安市咸宁西路30号

联系人： 王朝阳 蒲笃林           　    邮 编：710048

电  话： 029-62653882                  传 真：029-62653881

2013年7月24日

# 附件6 结果报告单

陕西省质量技术监督局2013年度能力验证结果报告单

项目编号：SZJ13-01

实验室代码：

| 实验室名称 | (公章) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| E-mial |  | 传真 |  |
| 检验日期 |  | 填报日期 |  |

| 测试项目 |  |  | 样品编号： |  |  |  |  |  | 样品编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度(MPa) (精确至0.1) | 3天 |  | X= |  |  |  |  |  | X= |  |  |  |  |
| 抗压强度(MPa) (精确至0.1) | 3天 |  | X= |  |  |  |  |  | X= |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 型号 |  | 制造厂 |  |  |  |  | 购买时间 | 计量检定单位及日期 |  |  |  |
| 水泥胶砂搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO水泥胶砂振实台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动抗折试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压夹具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2013年11月06日前将此表用特快专递邮至陕西省产品质量监督检验所。

实验室负责人（签字）                            签发日期

# 附件7 补测说明

陕西省产品质量监督检验研究院

关于2013年度实验室能力验证项目样品补测的说明

：

你单位参加陕西省质量技术监督局2013年“普通硅酸盐水泥3天强度的测定能力验证”，经审定，所提交的检测结果中三天抗压强度（三天抗折强度，根据实际填写）出现了可疑/离群结果（根据实际填写），详见2014年能力验证项目（中期）结果通知单（附件1）。现将补测有关事项通知如下：

一、代码

贵实验室在普通硅酸盐水泥3天强度的测定能力验证计划样品补测环节代码保持不变为        。本次能力验证中实验室代码为各参加实验室的唯一性标识，能力验证最终报告仅以代码标识各参加实验室。

二、文件

各实验室将收到本说明及《中期结果通知单》、《能力验证（补测）样品确认函》、《普通硅酸盐水泥3天强度测定样品补测作业指导书》、《普通硅酸盐水泥3天强度测定能力验证补测结果报告单》，请检查核对。

三、样品

贵实验室将领取有编号标识的水泥测试样2份，为普通硅酸盐水泥3天强度测定项目能力验证样品组。样品已经过均匀性和稳定性检验。请仔细检查样品的包装情况，填写《能力验证（补测）样品确认函》（附件2）后现场交予样品发放人员。

四、结果报告

贵实验室在领取补测样品后，请尽快完成测试，并务必于2014年5月14日前，按照《普通硅酸盐水泥3天强度补测结果报告单》（附件4）格式将补测结果经审核无误并加盖公章后以先传真后邮寄的方式（报送时间以邮戳时间为准）报送我院。

相关电子表格可在我站官方网站“下载中心”下载（若有可填写网址）。

邮  编：710048

地  址：西安市咸宁西路30号 质检大厦

联系人及电话：蒲笃林    029-62653882

五、保密承诺

在此次能力验证补测活动中，组织者将对各参加实验室的测试结果保密。

六、注意事项

本次样品补测采取了防串通数据措施，数据之间无可比性，各参加实验室务必按照日常操作方式报告真实测试结果。

七、其它

本次能力验证既包含了对检验人员操作基本技能的考核，又包括了对仪器设备及环境条件的考核。为保证检验结果准确，请实验室从环境条件、设备校准、操作人员等方面予以考虑。

附件：1.《中期结果通知单》；

2.《能力验证（补测）样品确认函》；

3.《普通硅酸盐水泥3天强度测定样品补测作业指导书》；

4.《普通硅酸盐水泥3天强度测定测定能力验证补测结果报告单》

陕西省产品质量监督检验研究院

2014年4月24日

# 附件8 中期结果通知单

陕西省质量技术监督局

2013年能力验证项目（中期）结果通知单

项目名称/参数：普通硅酸盐水泥三天强度检测            项目编号：SZJ13-01

实验室名称：白水县建设工程质量检测站                   中心代码：T13

| 测试项目 | 样品编号 | 实验室 结果 | 实验室间Z比分数（ZB） | 实验室内Z比分数（ZW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3天抗折强度 |  |  |  |  |
| 3天抗压强度 |  |  |  |  |

1.评价原则：

|ZB|≤2或|ZW|≤2，为满意结果；

2＜|ZB|＜3或2＜|ZW|＜3，为可疑结果，用“*”标出；

|ZB|≥3或|ZW|≥3，为离群结果，用“§”标出。

2.结果说明：

2＜|ZB|＜3，说明实验室存在一定的系统误差，从而提供了可疑的检测结果，建议这些实验室认真查找测定过程中引起系统误差的因素。

|ZB|≥3，说明实验室存在较大的系统误差。一个正的实验室间离群值（即ZB≥3）通常表明样品对结果显著偏高，一个负的实验室间离群值（即ZB≤-3）通常表明样品对结果显著偏低。建议这些实验室从仪器设备、试验条件、人员操作等方面来进行整顿，加大与其他实验室间的比对频次，排查测定过程中引起系统误差的因素。

2＜|ZW|＜3，说明这些实验室在测定的过程中存在一定的随机误差，提供了可疑的检测结果。

|ZW|≥3，说明试验中存在较大的随机误差，检测结果的重复性较差。建议这些实验室加大人员之间的比对，认真查找随机误差的来源。

3.  地址：西安市咸宁西路30号     邮编：710048

电话：029-62653881   传真：029-62653882    联系人：蒲笃林

陕西省产品质量监督检验研究院

2014年04月25日

# 附件9 补测确认函

陕西省质量技术监督局2013年能力验证样品（补测）确认函

项目编号：SZJ13-01

| 能力验证项目名称 | 普通硅酸盐水泥3天强度的测定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 | 陕西省质量技术监督局 |  |  |
| 实施机构 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |  |  |
| 联系电话／传真 |  | 样品发送人 |  |
| 发送状态 | 完好□，不完好□ | 发送日期 |  |
| 以下由参加能力验证实验室填写 |  |  |  |
| 接收实验室名称： 实验室代码： 样品编号：1. 、2. 联系地址： 邮 编： 联系电话： 传 真： 电子邮箱： 收到样品日期： 联系人： |  |  |  |
| 接收样品时，被测样品状态是否完好： 是□ 否□ |  |  |  |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |  |  |  |
| 接收人签名： |  |  |  |
| 备注： 实验室收到样品后，请及时填写本表格，并尽快传真给陕西省产品质量监督检验研究院。 联系电话：029-62653882 传真：029-62653881 |  |  |  |

# 附件10 补测作业指导书

陕西省质量技术监督局2013年能力验证样品

（补测）作业指导书

项目编号：SZJ13-01

普通硅酸盐水泥3天强度测定能力验证样品补测作业指导书

：

贵单位已报名参加陕西省质量技术监督局组织的“2013年能力验证普通硅酸盐水泥三天强度测定项目”补测工作，为确保能正确分析该项目的实验结果，每个参加能力验证的实验室应认真阅读作业指导书并按下列规定执行：

1.代码

贵实验室在本次能力验证中的代码为：       。

2.样品

每个参加能力验证的实验室获得二份水泥样品，各约3㎏，使用塑料袋密封包

装，每份样品均有样品编号标记。样品已通过均匀性检查和稳定性检查。样品保存在干燥的环境，试验前一天必须将样品送入试验室密封存放在试验环境下24小时后，将样品打开通过0.9mm 的方孔筛，严禁将样品置于高温、暴晒或导致样品损坏的环境。

3.试验方法

为了增强本次检验结果的可比性，本次能力验证采用国家标准规定方法：按照GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》进行试验。

4.检测设备、检验人员等影响

检测结果的不确定度诸分量中，设备的校准状态、检验人员的操作性等都是不可忽视的不确定度分量。建议各参加实验室对上述因素加以考虑。

5.检测时间

为了不影响测试结果，请各实验室在收到样品后，尽快检测。

6.结果报告

检测项目报告检测结果及平均值，结果报告中不允许使用“>”或“<”表示。将测试结果填写在《通硅酸盐水泥3天强度的测定能力验证试验结果报告单》，结果值按国家标准要求保留小数点后一位，同时上报所有检验原始记录，供技术分析使用。

7.上报材料

测试完成后务必于2014年5月14日前将《普通硅酸盐水泥3天强度补测结果报告单》先传真后特快专递至联系人，同时将检测原始记录单寄送至联系人；如使用的检测方法为非标准方法或实验室方法，请将方法文本复印件一并寄送我所联系人。

8.联络方式

陕西省产品质量监督检验研究院

地址：西安市咸宁西路30号 质检大厦

联系人： 蒲笃林          　          邮 编：710048

电  话： 029-62653882                传 真：029-62653881

陕西产品质量监督检验研究院

2014年4月25日

# 附件11 补测结果报告单

陕西省质量技术监督局2013年度能力验证（补测）结果报告单

项目编号：SZJ13-01

普通硅酸盐水泥3天强度的测定能力验证

试验（补测）结果报告单

实验室代码：

| 实验室名称 | (公章) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| E-mial |  | 传真 |  |
| 检验日期 |  | 填报日期 |  |

| 测试项目 |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度(MPa) (精确至0.1) | 3天 |  | X= |  |  |  |  |  |  | X= |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度(MPa) (精确至0.1) | 3天 |  | X= |  |  |  |  |  |  | X= |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 型号 |  | 制造厂 |  |  |  |  | 购买时间 |  | 计量检定单位及日期 |  |  |  |  |
| 水泥净浆搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥稠度凝结测定仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥胶砂搅拌机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO水泥胶砂振实台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动抗折试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压夹具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：2014年5月14日前将此表用特快专递邮至陕西省产品质量监督检验研究院。

实验室负责人（签字）                            签发日期

# 附件12  补测样品通知

关于领取2013年省质监局能力验证项目普通硅酸盐水泥3天强度测定补测样品的通知

：

你单位参加陕西省质量技术监督局2013年能力验证“普通硅酸盐水泥3天强度的测定”项目，经审定，检测结果出现了可疑或离群。为便于补测阶段领样工作，现将有关事项通知如下：

1.领样人员必须携带身份证、单位介绍信领取样品，原则上不得代领其他单位样品。若确实存在特殊情况或实际困难需要其他机构代领，委托单位主要负责人需致电领样单位说明情况，同时被委托单位领样人员需携带委托单位相关手续（委托单位盖章）办理领样手续。

2.前期未开具发票的参加单位，应抓紧时间同领取补测样品一并赴领样单位办理开票手续，开具发票必须携带前期汇款凭证。

3.本次样品补测领样时间为2014年5月7日至5月9日，逾期不再办理相关手续。

领样单位：陕西省质量认证咨询中心

领样地址：陕西省政府大院物资楼419室

联系人：王改群    联系电话：029-87294737

手    机：13032957852

陕西省产品质量监督检验研究院

2014年4月24日

附件13   能力验证样品编号与样品群组对照表

附表13-1     能力验证AD组样品编号与样品群组对照表

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | D组 |  |
| T3 | Q189 | 213 | AD |
| T5 | Q211 | 063 | AD |
| T9 | Q195 | 065 | AD |
| T13 | Q085 | 231 | AD |
| T14 | Q115 | 235 | AD |
| T16 | Q187 | 305 | AD |
| T18 | Q075 | 187 | AD |
| T22 | Q239 | 075 | AD |
| T23 | Q173 | 135 | AD |
| T27 | Q297 | 321 | AD |
| T28 | Q327 | 337 | AD |
| T29 | Q101 | 133 | AD |
| T32 | Q079 | 189 | AD |
| T33 | Q283 | 325 | AD |
| T34 | Q293 | 313 | AD |
| T35 | Q053 | 249 | AD |
| T38 | Q001 | 143 | AD |
| T43 | Q157 | 181 | AD |
| T48 | Q329 | 341 | AD |
| T50 | Q059 | 251 | AD |
| T51 | Q233 | 077 | AD |
| T52 | Q203 | 295 | AD |
| T56 | Q067 | 233 | AD |
| T57 | Q273 | 215 | AD |
| T60 | Q205 | 285 | AD |
| T61 | Q229 | 193 | AD |
| T64 | Q325 | 319 | AD |
| T65 | Q169 | 037 | AD |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | D组 |  |
| T67 | Q049 | 121 | AD |
| T70 | Q209 | 045 | AD |
| T72 | Q007 | 131 | AD |
| T75 | Q201 | 019 | AD |
| T76 | Q099 | 281 | AD |
| T77 | Q295 | 315 | AD |
| T78 | Q335 | 165 | AD |
| T80 | Q105 | 009 | AD |
| T82 | Q061 | 273 | AD |
| T83 | Q321 | 203 | AD |
| T84 | Q111 | 059 | AD |
| T85 | Q063 | 185 | AD |
| T86 | Q069 | 219 | AD |
| T87 | Q275 | 091 | AD |
| T88 | Q091 | 245 | AD |
| T89 | Q023 | 067 | AD |
| T90 | Q289 | 339 | AD |
| T91 | Q311 | 309 | AD |
| T92 | Q119 | 015 | AD |
| T93 | Q133 | 159 | AD |
| T96 | Q287 | 317 | AD |
| T98 | Q145 | 137 | AD |
| T106 | Q261 | 279 | AD |
| T107 | Q065 | 041 | AD |
| T112 | Q167 | 087 | AD |
| T119 | Q237 | 017 | AD |
| T120 | Q027 | 227 | AD |
| T121 | Q087 | 005 | AD |
| T123 | Q037 | 115 | AD |
| T125 | Q165 | 289 | AD |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | D组 |  |
| T128 | Q135 | 007 | AD |
| T129 | Q251 | 079 | AD |
| T130 | Q155 | 119 | AD |
| T134 | Q015 | 169 | AD |
| T138 | Q035 | 217 | AD |
| T139 | Q317 | 307 | AD |
| T141 | Q131 | 163 | AD |
| T142 | Q121 | 237 | AD |
| T146 | Q095 | 161 | AD |
| T148 | Q071 | 109 | AD |
| T150 | Q269 | 207 | AD |
| T152 | Q241 | 039 | AD |
| T153 | Q301 | 329 | AD |
| T155 | Q279 | 335 | AD |
| T158 | Q163 | 081 | AD |
| T159 | Q333 | 333 | AD |
| T161 | Q235 | 095 | AD |
| T165 | Q093 | 099 | AD |
| T167 | Q047 | 155 | AD |
| T169 | Q083 | 111 | AD |
| T175 | Q009 | 127 | AD |
| T181 | Q323 | 311 | AD |
| T183 | Q277 | 167 | AD |
| T187 | Q267 | 173 | AD |
| T191 | Q045 | 229 | AD |
| T194 | Q011 | 151 | AD |
| T196 | Q103 | 125 | AD |
| T199 | Q019 | 191 | AD |
| T201 | Q089 | 157 | AD |
| T203 | Q147 | 105 | AD |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | D组 |  |
| T204 | Q043 | 069 | AD |
| T205 | Q129 | 233 | AD |
| T206 | Q197 | 021 | AD |
| T208 | Q029 | 275 | AD |
| T211 | Q217 | 023 | AD |
| T212 | Q117 | 257 | AD |
| T220 | Q225 | 089 | AD |
| T221 | Q005 | 141 | AD |
| T222 | Q153 | 171 | AD |
| T224 | Q199 | 025 | AD |
| T225 | Q161 | 027 | AD |
| T226 | Q141 | 035 | AD |
| T227 | Q081 | 247 | AD |
| T228 | Q021 | 117 | AD |
| T230 | Q221 | 073 | AD |
| T231 | Q179 | 061 | AD |
| T233 | Q025 | 123 | AD |
| T234 | Q265 | 013 | AD |
| T238 | Q181 | 301 | AD |
| T241 | Q259 | 177 | AD |
| T243 | Q013 | 085 | AD |
| T244 | Q213 | 293 | AD |
| T245 | Q255 | 283 | AD |
| T246 | Q207 | 057 | AD |
| T250 | Q175 | 287 | AD |
| T251 | Q319 | 129 | AD |
| T257 | Q257 | 149 | AD |
| T259 | Q097 | 137 | AD |
| T260 | Q193 | 225 | AD |
| T262 | Q177 | 051 | AD |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | D组 |  |
| T263 | Q245 | 221 | AD |
| T265 | Q263 | 183 | AD |
| T271 | Q291 | 327 | AD |
| T272 | Q247 | 175 | AD |
| T273 | Q231 | 043 | AD |
| T276 | Q171 | 297 | AD |
| T281 | Q303 | 179 | AD |
| T282 | Q055 | 239 | AD |
| T285 | Q107 | 011 | AD |
| T288 | Q191 | 197 | AD |
| T290 | Q123 | 003 | AD |
| T291 | Q223 | 303 | AD |
| T292 | Q017 | 227 | AD |
| T293 | Q249 | 047 | AD |
| T294 | Q125 | 049 | AD |
| T297 | Q127 | 055 | AD |
| T299 | Q299 | 323 | AD |
| T300 | Q039 | 271 | AD |
| T302 | Q113 | 113 | AD |
| T307 | Q219 | 083 | AD |
| T308 | Q077 | 209 | AD |
| T309 | Q243 | 291 | AD |
| T311 | Q271 | 199 | AD |
| T313 | Q033 | 195 | AD |
| T314 | Q149 | 299 | AD |
| T317 | Q003 | 201 | AD |
| T318 | Q185 | 107 | AD |
| T319 | Q227 | 093 | AD |
| T320 | Q151 | 029 | AD |
| T321 | Q159 | 033 | AD |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | D组 |  |
| T322 | Q109 | 147 | AD |
| T323 | Q031 | 153 | AD |
| T325 | Q235 | 001 | AD |
| T327 | Q183 | 031 | AD |
| T337 | Q051 | 211 | AD |
| T340 | Q139 | 205 | AD |
| T342 | Q057 | 243 | AD |
| T343 | Q143 | 097 | AD |
| T344 | Q041 | 103 | AD |
| T345 | Q145 | 071 | AD |
| T346 | Q073 | 101 | AD |
| T347 | Q305 | 241 | AD |
| T348 | Q339 | 139 | AD |
| T350 | Q315 | 355 | AD |
| T351 | Q309 | 357 | AD |
| T352 | Q313 | 349 | AD |
| T353 | Q235 | 347 | AD |

# 附表13-2     能力验证CE组样品编号与样品群组对照表

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C组 | E组 |  |
| T1 | Q114 | 248 | CE |
| T2 | Q052 | 166 | CE |
| T4 | Q082 | 256 | CE |
| T6 | Q108 | 026 | CE |
| T7 | Q100 | 060 | CE |
| T8 | Q266 | 086 | CE |
| T10 | Q264 | 162 | CE |
| T11 | Q098 | 126 | CE |
| T12 | Q352 | 136 | CE |
| T15 | Q200 | 212 | CE |
| T17 | Q162 | 080 | CE |
| T19 | Q140 | 044 | CE |
| T20 | Q020 | 168 | CE |
| T21 | Q072 | 152 | CE |
| T24 | Q102 | 062 | CE |
| T25 | Q116 | 266 | CE |
| T26 | Q126 | 058 | CE |
| T30 | Q048 | 126 | CE |
| T31 | Q026 | 186 | CE |
| T36 | Q286 | 298 | CE |
| T37 | Q372 | 370 | CE |
| T39 | Q012 | 240 | CE |
| T40 | Q324 | 348 | CE |
| T41 | Q326 | 328 | CE |
| T42 | Q238 | 204 | CE |
| T44 | Q208 | 098 | CE |
| T45 | Q106 | 270 | CE |
| T46 | Q090 | 042 | CE |
| T47 | Q346 | 352 | CE |
| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
|  | C组 | E组 |  |
| T49 | Q130 | 012 | CE |
| T53 | Q276 | 318 | CE |
| T54 | Q178 | 004 | CE |
| T55 | Q330 | 336 | CE |
| T58 | Q142 | 046 | CE |
| T59 | Q016 | 094 | CE |
| T62 | Q004 | 112 | CE |
| T63 | Q136 | 124 | CE |
| T66 | Q174 | 246 | CE |
| T68 | Q226 | 006 | CE |
| T69 | Q002 | 192 | CE |
| T71 | Q328 | 330 | CE |
| T73 | Q314 | 310 | CE |
| T74 | Q022 | 116 | CE |
| T79 | Q104 | 102 | CE |
| T81 | Q190 | 272 | CE |
| T94 | Q316 | 290 | CE |
| T95 | Q348 | 354 | CE |
| T97 | Q046 | 020 | CE |
| T99 | Q056 | 114 | CE |
| T100 | Q296 | 304 | CE |
| T101 | Q028 | 088 | CE |
| T102 | Q212 | 154 | CE |
| T103 | Q080 | 100 | CE |
| T104 | Q160 | 236 | CE |
| T105 | Q152 | 276 | CE |
| T108 | Q202 | 158 | CE |
| T109 | Q070 | 264 | CE |
| T110 | Q280 | 300 | CE |
| T111 | Q288 | 322 | CE |
| T113 | Q318 | 324 | CE |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C组 | E组 |  |
| T114 | Q294 | 292 | CE |
| T116 | Q172 | 222 | CE |
| T117 | Q066 | 172 | CE |
| T118 | Q350 | 344 | CE |
| T122 | Q228 | 230 | CE |
| T124 | Q018 | 034 | CE |
| T126 | Q034 | 082 | CE |
| T127 | Q064 | 180 | CE |
| T131 | Q246 | 156 | CE |
| T132 | Q120 | 096 | CE |
| T135 | Q344 | 376 | CE |
| T136 | Q158 | 234 | CE |
| T137 | Q060 | 148 | CE |
| T140 | Q356 | 374 | CE |
| T143 | Q370 | 358 | CE |
| T144 | Q300 | 316 | CE |
| T145 | Q132 | 074 | CE |
| T147 | Q358 | 366 | CE |
| T149 | Q278 | 146 | CE |
| T151 | Q206 | 130 | CE |
| T154 | Q338 | 364 | CE |
| T156 | Q088 | 032 | CE |
| T157 | Q008 | 036 | CE |
| T160 | Q254 | 206 | CE |
| T162 | Q192 | 260 | CE |
| T163 | Q362 | 362 | CE |
| T164 | Q368 | 356 | CE |
| T166 | Q324 | 326 | CE |
| T168 | Q216 | 232 | CE |
| T170 | Q268 | 288 | CE |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C组 | E组 |  |
| T171 | Q134 | 090 | CE |
| T172 | Q218 | 194 | CE |
| T173 | Q042 | 280 | CE |
| T174 | Q168 | 278 | CE |
| T176 | Q354 | 350 | CE |
| T177 | Q156 | 242 | CE |
| T178 | Q256 | 220 | CE |
| T179 | Q262 | 132 | CE |
| T180 | Q360 | 360 | CE |
| T182 | Q184 | 244 | CE |
| T184 | Q014 | 084 | CE |
| T185 | Q094 | 178 | CE |
| T186 | Q232 | 228 | CE |
| T188 | Q062 | 198 | CE |
| T189 | Q258 | 014 | CE |
| T190 | Q234 | 258 | CE |
| T192 | Q244 | 252 | CE |
| T193 | Q264 | 002 | CE |
| T195 | Q198 | 134 | CE |
| T197 | Q334 | 334 | CE |
| T198 | Q332 | 340 | CE |
| T200 | Q196 | 238 | CE |
| T202 | Q336 | 342 | CE |
| T207 | Q182 | 048 | CE |
| T209 | Q270 | 294 | CE |
| T210 | Q340 | 372 | CE |
| T213 | Q074 | 164 | CE |
| T214 | Q036 | 056 | CE |
| T215 | Q128 | 118 | CE |
| T217 | Q148 | 262 | CE |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C组 | E组 |  |
| T218 | Q068 | 024 | CE |
| T219 | Q006 | 072 | CE |
| T223 | Q250 | 184 | CE |
| T229 | Q076 | 214 | CE |
| T232 | Q040 | 176 | CE |
| T235 | Q366 | 346 | CE |
| T236 | Q150 | 254 | CE |
| T237 | Q236 | 196 | CE |
| T239 | Q170 | 016 | CE |
| T240 | Q222 | 274 | CE |
| T242 | Q086 | 218 | CE |
| T247 | Q122 | 200 | CE |
| T248 | Q210 | 040 | CE |
| T249 | Q032 | 224 | CE |
| T252 | Q220 | 282 | CE |
| T253 | Q214 | 208 | CE |
| T254 | Q272 | 054 | CE |
| T255 | Q084 | 104 | CE |
| T256 | Q186 | 138 | CE |
| T258 | Q298 | 078 | CE |
| T261 | Q146 | 070 | CE |
| T264 | Q320 | 338 | CE |
| T266 | Q164 | 064 | CE |
| T267 | Q010 | 108 | CE |
| T268 | Q118 | 160 | CE |
| T269 | Q364 | 368 | CE |
| T270 | Q138 | 052 | CE |
| T274 | Q304 | 128 | CE |
| T275 | Q038 | 210 | CE |
| T277 | Q166 | 008 | CE |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C组 | E组 |  |
| T278 | Q224 | 022 | CE |
| T279 | Q284 | 296 | CE |
| T280 | Q248 | 182 | CE |
| T283 | Q030 | 110 | CE |
| T284 | Q110 | 050 | CE |
| T286 | Q252 | 142 | CE |
| T287 | Q058 | 076 | CE |
| T289 | Q302 | 306 | CE |
| T295 | Q078 | 286 | CE |
| T296 | Q290 | 314 | CE |
| T298 | Q180 | 150 | CE |
| T301 | Q154 | 120 | CE |
| T303 | Q124 | 092 | CE |
| T304 | Q044 | 106 | CE |
| T305 | Q024 | 066 | CE |
| T306 | Q292 | 068 | CE |
| T310 | Q310 | 028 | CE |
| T312 | Q306 | 312 | CE |
| T315 | Q322 | 322 | CE |
| T316 | Q282 | 320 | CE |
| T324 | Q308 | 308 | CE |
| T326 | Q260 | 038 | CE |
| T328 | Q242 | 202 | CE |
| T329 | Q096 | 122 | CE |
| T330 | Q092 | 030 | CE |
| T331 | Q054 | 174 | CE |
| T332 | Q176 | 144 | CE |
| T333 | Q312 | 302 | CE |
| T334 | Q230 | 190 | CE |
| T335 | Q188 | 188 | CE |

| 实验室代码 | 样品编号 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C组 | E组 |  |
| T336 | Q194 | 268 | CE |
| T338 | Q144 | 250 | CE |
| T339 | Q112 | 170 | CE |
| T341 | Q240 | 284 | CE |
| T349 | Q274 | 378 | CE |

附件14   能力验证(复测)样品编号与样品群组对照表

附表14-1     能力验证AD组(补测)样品编号与样品群组对照表

| 实验室代码 | 3天抗折强度 |  | 3天抗压强度 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | D | A | D |  |
| T17 | / | / | Q351 | 381 | AD |
| T26 | Q307 | 359 | / | / | AD |
| T30 | / | / | Q433 | 433 | AD |
| T39 | / | / | Q379 | 379 | AD |
| T41 | Q383 | 399 | / | / | AD |
| T47 | / | / | Q423 | 361 | AD |
| T49 | Q377 | 369 | / | / | AD |
| T55 | Q375 | 401 | / | // | AD |
| T62 | / | / | Q365 | 361 | AD |
| T66 | / | / | Q381 | 441 | AD |
| T68 | Q427 | 437 | / | / | AD |
| T73 | Q445 | 447 | / | / | AD |
| T81 | Q435 | 411 | / | / | AD |
| T94 | / | / | Q419 | 345 | AD |
| T97 | / | / | Q431 | 417 | AD |
| T102 | / | / | Q373 | 403 | AD |
| T103 | Q425 | 449 | Q425 | 449 | AD |
| T104 | Q399 | 353 | Q399 | 353 | AD |
| T105 | Q335 | 415 | Q335 | 415 | AD |
| T114 | Q343 | 375 | / | / | AD |
| T116 | / | / | Q385 | 425 | AD |
| T118 | Q397 | 419 | Q397 | 419 | AD |
| T122 | / | / | Q365 | 409 | AD |
| T126 | Q439 | 397 | Q439 | 397 | AD |
| T137 | Q393 | 395 | / | / | AD |
| T160 | Q447 | 385 | / | / | AD |
| T174 | Q421 | 377 | / | / | AD |
| T177 | Q437 | 445 | / | / | AD |
| T192 | Q369 | 407 | Q369 | 407 | AD |
| 实验室代码 | 3天抗折强度 |  | 3天抗压强度 |  | 样品群组 |
|  | A | D | A | D |  |
| T193 | / | / | Q413 | 393 | AD |
| T207 | / | / | Q357 | 439 | AD |
| T209 | / | / | Q353 | 429 | AD |
| T223 | Q441 | 435 | / | / | AD |
| T249 | / | / | Q443 | 383 | AD |
| T258 | Q417 | 373 | Q417 | 373 | AD |
| T261 | / | / | Q359 | 387 | AD |
| T264 | Q387 | 421 | Q387 | 421 | AD |
| T268 | Q345 | 427 | / | / | AD |
| T277 | / | / | Q409 | 363 | AD |
| T296 | Q363 | 405 | / | / | AD |
| T301 | / | / | Q403 | 391 | AD |
| T305 | Q415 | 367 | / | / | AD |
| T329 | Q429 | 413 | Q429 | 413 | AD |
| T330 | Q407 | 477 | Q407 | 477 | AD |
| T334 | Q367 | 371 | / | / | AD |
| T338 | Q391 | 423 | Q391 | 423 | AD |
| T339 | Q389 | 431 | / | / | AD |
| T341 | / | / | Q371 | 451 | AD |

附表14-2     能力验证CE组(补测)样品编号与样品群组对照表

| 实验室代码 | 3天抗折强度 |  | 3天抗压强度 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | E | C | E |  |
| T13 | / | / | Q438 | 468 | CE |
| T27 | / | / | Q374 | 486 | CE |
| T29 | / | / | Q382 | 412 | CE |
| T32 | / |  | Q480 | 390 | CE |
| T33 | Q478 | 458 | / | / | CE |
| T35 | / | / | Q422 | 464 | CE |
| T38 | / | / | Q436 | 408 | CE |
| T51 | / | / | Q446 | 424 | CE |
| T56 | / | / | Q380 | 472 | CE |
| T77 | / |  | Q454 | 388 | CE |
| T80 | Q416 | 474 | / | / | CE |
| T82 | Q384 | 454 | Q384 | 454 | CE |
| T84 | / | / | Q470 | 380 | CE |
| T85 | Q460 | 396 | / | / | CE |
| T86 | / | / | Q474 | 422 | CE |
| T88 | Q402 | 410 | Q402 | 410 | CE |
| T98 | Q448 | 406 | Q448 | 406 | CE |
| T142 | Q472 | 480 | / | / | CE |
| T152 | Q414 | 424 | Q414 | 424 | CE |
| T155 | / | / | Q378 | 476 | CE |
| T159 | Q442 | 386 | Q442 | 386 | CE |
| T169 | Q468 | 416 | Q468 | 416 | CE |
| T212 | Q458 | 452 | Q458 | 452 | CE |
| T222 | Q388 | 466 | / | / | CE |
| T225 | Q404 | 470 | Q404 | 470 | CE |
| T231 | / | / | Q410 | 456 | CE |
| T233 | / | / | Q386 | 436 | CE |
| T238 | / | / | Q452 | 482 | CE |
| T241 | Q434 | 446 | / | / | CE |
| T244 | Q392 | 420 | / | / | CE |

| 实验室代码 | 3天抗折强度 |  | 3天抗压强度 |  | 样品群组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | E | C | E |  |
| T247 | Q432 | 450 | / | / | CE |
| T250 | Q394 | 418 | / | / | CE |
| T260 | / | / | Q430 | 442 | CE |
| T273 | / | / | Q440 | 448 | CE |
| T276 | / | / | Q464 | 398 | CE |
| T285 | / | / | Q426 | 462 | CE |
| T288 | Q396 | 428 | Q396 | 428 | CE |
| T290 | / | / | Q476 | 432 | CE |
| T291 | Q412 | 394 | Q412 | 394 | CE |
| T294 | Q418 | 444 | / | / | CE |
| T297 | Q398 | 478 | Q398 | 478 | CE |
| T299 | Q376 | 440 | / | / | CE |
| T302 | / | / | Q408 | 438 | CE |
| T308 | / | / | Q414 | 400 | CE |
| T318 | / | / | Q420 | 384 | CE |
| T319 | Q406 | 402 | Q406 | 402 | CE |
| T342 | / | / | Q390 | 460 | CE |
| T347 | Q428 | 434 | Q428 | 434 | CE |
| T348 | / | / | Q444 | 430 | CE |
| T350 | Q482 | 404 | Q482 | 404 | CE |
| T354 | Q400 | 484 | Q400 | 484 | CE |